Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Сборник 45

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ТРУБЫ

УДК [691.004.18+69.059.7] (083.74)

Разработаны инженерами Моисеевым В.А. (Государственное предприятие "Туластройпроект"), Давыденковой З.А., Рожанским Е.Г., Шестовой Ю.М. (АО "Кустовой информационно-вычислительный центр", отдел нормативов, г. Тула), Кузнецовым В.И., Степановым В.А., Шутовым А.А., Антоненковым Н.Е., (Главное управление совершенствования ценообразования и сметного нормирования в строительстве Минстроя России), Саватеевым Л.А. (ЦНИИЭУС Минстроя России).

Предназначены для инженерно-технических и экономических служб строительных, комплектующих и проектных организаций.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящий сборник содержит нормативные показатели расхода материалов на работы по кладке, футеровке, обмуровке и изоляции промышленных печей и труб, паровых энергетических котлов и стекловаренных печей, возведению электролизных ванн и монолитных железобетонных промышленных труб, работы по реконструкции, а также разборке кладки промышленных печей.

Сборник разработан на основе сборника 45 "Промышленные печи и трубы" СНиР-91 (СНиП 4.02-91).

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при строительстве, реконструкции и разборке промышленных печей и труб и расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса независимо от организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при современном уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, отвечающих требованиям действующих стандартов, строительных норм и правил.

1.4. Нормы предусматривают затраты на следующий состав работ и технологических операций:

сортировка и маркировка изделий в рабочей зоне с подборкой изделий по размерам с учетом фактических отклонений в пределах установленных допусков;

производство работ по возведению промышленных печей и труб с оформлением всех конструктивных элементов по проекту с пригоночной теской и шлифовкой огнеупоров;

устройство и разборка типовых и нетиповых устройств и вспомогательных приспособлений, а также других приспособлений, предусмотренных проектом производства работ и правилами по технике безопасности при кладке промышленных труб, номенклатура которых не отражена в сборнике;

устройство, перенос и разборка типовых стеллажей и стендов для производства работ при возведении промышленных печей и труб;

приготовление растворов и сухих смесей в построечных условиях.

Дополнительные работы и технологические операции, не перечисленные выше, указываются в составе работ соответствующих таблиц сборника.

1.5. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства.

1.6. В нормы не включены:

потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов;

потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;

расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.;

работы по устройству опалубки и кружал для кладки сводов, арок и бетонирования стен, арок и сводов. Затраты на указанные работы определяются дополнительно по нормам таблицы 56 настоящего сборника;

затраты на устройство и эксплуатацию грузопассажирских подъемников;

затраты на просушку, регулировку (наладку) и пуск котлов, промышленных печей и других сооружений;

затраты на устройство лесов и подмостей следует определять дополнительно по нормам сборника 8 "Конструкции из кирпича и блоков".

1.7. Категорию кладки, виды, классы, марки, группы сложности огнеупорных изделий следует принимать по рабочей документации.

Кладка из огнеупорных изделий в зависимости от сложности и тщательности ее выполнения делится на следующие категории:

1 — особо тщательная огнеупорная кладка с максимальной толщиной швов 0,5-1 мм;

2 — тщательная огнеупорная кладка с максимальной толщиной швов до 2 мм;

3 — обыкновенная огнеупорная кладка с максимальной толщиной швов до 3 мм;

4 — простая огнеупорная кладка с максимальной толщиной швов свыше 3 мм.

1.8. При применении огнеупорных изделий и материалов, отличающихся от предусмотренных нормами настоящего сборника, следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 технической части, к следующим нормам и расценкам:

к таблицам 35, 62, 63 — при замене монолитных изделий изделиями с внутренними пустотами;

к таблице 59 — при футеровке промышленных труб диатомитовым кирпичом;

к таблице 60 — при футеровке промышленных труб обыкновенным глиняным кирпичом с пустотами;

к таблицам 62, 63 — при применении шамотных теплоизоляционных изделий для футеровки кирпичных труб.

1.9. Нормами таблиц 1—11 предусмотрена огнеупорная кладка доменных, мартеновских, газосланцевых и сталеваренных печей. Затраты по кладке других промышленных и специальных печей следует определять по соответствующим нормам на конструктивные элементы и виды работ.

1.10. Кладку цоколя электролизных ванн следует нормировать по таблице 2 п.3, кладку бровки — по табл. 35 п.1.

1.11. Кладку конструктивных элементов нижнего строения мартеновских печей следует нормировать по табл. 7.

1.12. Устройство кружал в виде ферм для сводов пролетом более 6,5 м следует нормировать по сборнику 10 "Деревянные конструкции".

1.13. Работы с применением циркониевых, форстеритовых, доломитовых, карбидкремниевых и других изделий, на которые отсутствуют нормы, следует определять по нормам на соответствующие виды кладки данного сборника из огнеупорных изделий, близких по плотности и аналогичных по физико-химическому составу.

1.14. При определении расхода огнеупорных материалов и изделий принята следующая их плотность:

| Наименование огнеупорных материалов, изделий | Плотность, т/м3 |
| --- | --- |
| 1. Шамотные: |  |
| 1.1 ШВ-28 | 2.0 |
| 1.2 ШВ-37 | 2.1 |
| 1.3 ШВ-42 | 2.3 |
| 2. Высокоглиноземистые: |  |
| 2.1 МКРВ-50 | 2.4 |
| 2.2 МЛВ-62 | 2.5 |
| 2.3 МКВ-72 | 2.7 |
| 3. Динасовые | 1.9 |
| 4. Каолиновые | 1.9 |
| 5. Магнезитовые (периклазовые) | 2.7 |
| 6. Магнезитохромитовые (периклазохромитовые) | 2.9 |
| 7. Легковесные шамотные | 1.0 |
| 8. Легковесные динасовые | 1.2 |
| 9. Легковесные муллитовые | 1.3 |
| 10. Легковесные корундовые | 1.1 |
| 11. Плавленные бадделеитокорундовые: |  |
| 11.1 ШСУ-40 | 2.2 |
| 11.2 МЛСУ | 2.5 |
| 11.3 ШСП-40 | 2.28 |
| 11.4 МЛСП | 2.65 |
| 12. Блоки углеродистые | 1.56 |
| 13. Блоки гросфатированные | 1.57 |
| 14. Масса углеродистая | 1.64 |
| 15. Паста углеродистая | 1.5 |
| 16. Брусья шамотные | 2.0 |
| 17. Брусья высокоглиноземистые | 2.7 |

1.15. Затраты по изоляции печей и труб, не указанные в настоящем сборнике, следует определять по нормам сборника 26 "Теплоизоляционные работы".

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объемы работ определяются на единицу измерения норм по рабочим чертежам и спецификациям с учетом технических характеристик изделий и материалов по ГОСТ, ТУ, OCT.

2.2. Проемы и пустоты в объеме работ не учитываются, за исключением мелких отверстий, площадью до 0,03 м2.

2.3. Норма расхода огнеупорных изделий в таблицах настоящего сборника указаны в процентах от массы изделий, определенных в спецификациях рабочих чертежей.

2.4. Расход огнеупорного раствора на 1 м3 кладки в зависимости от толщины шва принимается:

| Толщина шва кладки, мм | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход раствора, м3 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,2 |

Приведенной таблицей следует пользоваться при подсчете объемов кладки, добавляя к объему огнеупорных изделий объем раствора.

3. Коэффициенты к нормам расхода материальных ресурсов

| Наименование процессов | Номера таблиц (позиций) | Коэффициенты |
| --- | --- | --- |
| 1. Кладка из изделий с пустотами (поправка к расходу раствора) | 35 (п. 1, 5, 8) | 1,22 |
|  | 35 (п. 2, 6, 7, 9) | 1,24 |
|  | 35 (п. 3, 10) | 1,25 |
|  | 35 (п. 4) | 1,26 |
|  | 62 (п. 1-3) | 1,11 |
|  | 63 (п. 1, 2) | 1,11 |
| 2. Футеровка промышленных труб: |  |  |
| А. диатомитовым кирпичом высотой, м: |  |  |
| до 30 | 59 (п. 1) | 1,06 |
| до 60 | 59 (п. 2) | 1,04 |
| Б. обыкновенным глиняным кирпичом с пустотами (поправка к расходу раствора) | 60 (п. 6) | 1,17 |
| В. шамотными теплоизоляционными изделиями | 62 (п. 1—3) | 0,9 |

Раздел. 01. КЛАДКА ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Таблица 45-1. Кладка конструктивных элементов доменных печей

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий или блоков по размерам насухо. 02. Пригоночная теска изделий или шлифовка для блоков. 03. Нанесение раствора на изделие или пасты на блоки. 04. Укладка изделий или блоков с осаживанием. 05. Укладка массы углеродистой в зазоры.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка конструктивных элементов доменных печей: |  |  |  |  |
|  | лещади: |  |  |  |  |
| Е45-1.1 | из углеродистых и графитированных блоков | 1 м3 кладки | Блоки углеродистые (угольные) и графитированные, ТУ 48-01-31-71, ТУ 48-12-18-73 | % | 104 |
|  |  |  | Паста углеродистая, ТУ 48-12-27-78 | кг | 28,0 |
|  |  |  | Масса углеродистая, ЦМТУ 01-36-69 | т | 1,8 |
| Е45-1.2 | из муллитовых изделий | " | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) муллитовые. ТУ 14-8-207-76 | % | 104,5 |
|  |  |  | Мертели высокоглиноземистые алюмосиликатные, пластифицированные марки ВТ-1, ГОСТ 6137-80 | кг | 60,0 |
|  |  |  | Масса углеродистая, ЦМТУ 01-36-69 | т | 1,8 |
|  | горна: |  |  |  |  |
| Е45-1.3 | из углеродистых изделий | " | Блоки углеродистые (угольные) и графитированные, ТУ 48-01-31-71, ТУ 48-12-18-73 | % | 104 |
|  |  |  | Паста углеродистая, ТУ 48-12-27-78 | кг | 28,0 |
|  |  |  | Масса углеродистая, ЦМТУ 01-36-69 | т | 1,8 |
| Е45-1.4 | из муллитовых изделий |  | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) муллитовые, ТУ 14-8-207-76 | % | 101,8 |
|  |  |  | Мертели высокоглиноземистые алюмосиликатные, пластифицированные марки ВТ-1, ГОСТ 6137-80 | кг | 60,0 |
|  |  |  | Масса углеродистая, ЦМТУ 01-36-69 | т | 1,8 |
| Е45-1.5 | из шамотных изделий | " | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) шамотные, ГОСТ 1598-75 | % | 101,8 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Масса углеродистая, ЦМТУ 01-36-69 | т | 1,8 |
|  | Футеровка фурменных приборов: |  |  |  |  |
| Е45-1.6 | из муллитовых изделий | " | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) муллитовые, ТУ 14-8-207-76 | % | 101,8 |
|  |  |  | Мертели высокоглиноземистые алюмосиликатные, пластифицированные марки ВТ-1, ГОСТ 6137-80 | кг | 60,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 10,0 |
| E45-1.7 | из шамотных изделий | " | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) шамотные, ГОСТ 390-83 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 70,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 10,0 |
|  | Кладка конструктивных элементов: |  |  |  |  |
|  | заплечиков: |  |  |  |  |
| Е45-1.8 | из шамотных изделий | " | Изделия алюмосиликатные (низко и среднеглиноземистые) шамотные, ГОСТ 1598-75 | % | 101,8 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Масса углеродистая, ЦМТУ 01-36-69 | т | 1,8 |
|  | распара и шахта: |  |  |  |  |
| Е45-1.9 | из муллитовых изделий | " | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) муллитовые, ТУ 14-8-207-76 | % | 101,8 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 75,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 10,0 |
| Е45-1.10 | из шамотных изделий | " | Изделия алюмосиликатные (низко и среднеглиноземистые) шамотные ГОСТ 1598-75 | % | 101,8 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 75,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 10,0 |
|  | свечей: |  |  |  |  |
| Е45-1.11 | из шамотных изделий | " | Изделия алюмосиликатные (низко и среднеглиноземистые) шамотные, ГОСТ 390-83 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 110,0 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 18,0 |
|  |  |  | Уголок стальной равнополочный 50х50 мм, ГОСТ 8509-86 | кг | 14 |

Раздел 02. КЛАДКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Таблица 45-2. Кладка стен воздухонагревателей доменных печей

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий по размерам насухо. 02. Пригоночная теска изделий. 03. Нанесение раствора на изделия. 04. Укладка изделий с осаживанием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель |  | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка стен воздухонагревателей доменных печей: |  |  |  |  |  |
| Е45-2.1 | из шамотных плотных изделий | 1 м3 кладки |  | Изделия алюмосиликатные (низко и среднеглиноземистые) шамотные, ГОСТ 20901-75 | % | 104,9 |
|  |  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 75,0 |
| Е45-2.2 | из муллитовых изделий | " |  | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) муллитовые, ГОСТ 20901-75 | % | 101,8 |
|  |  |  |  | Мертели высокоглиноземистые алюмосиликатные, пластифицированные марки ВТ-1, ГОСТ 6137-80 | кг | 91,0 |
| Е45-2.3 | из муллито-кремнеземистых изделий | " |  | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) муллитокремнеземистые, ГОСТ 20901-75 | % | 101,8 |
|  |  |  |  | Мертели высокоглиноземистые алюмосиликатные, пластифицированные марки ВТ-1, ГОСТ 6137-80 | кг | 91,0 |
| Е45-2.4 | из динасовых изделий | " |  | Изделия кремнеземистые динасовые, ГОСТ 20901-75 | % | 104,9 |
|  |  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 75,0 |
| Е45-2.5 | из шамотных теплоизоляционных изделий | " |  | Изделия алюмосиликатные (низко и среднеглиноземистые) шамотные легковесные, ГОСТ 5040-78 | % | 104,9 |
|  |  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 168,0 |

Таблица 45-3. Кладка стен воздухонагревателей доменных печей

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий по размерам насухо. 02. Пригоночная теска изделий. 03. Нанесение раствора на изделия. 04. Укладка изделий с осаживанием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка стен воздухонагревателей доменных печей: |  |  |  |  |
| Е45-3.1 | из диатомитовых изделий | 1 м3 кладки | Изделия диатомитовые теплоизоляционные, ГОСТ 2694-78 | м3 | 0,99 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 250,0 |

Таблица 45-4. Кладка купола воздухонагревателей доменных печей

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий по размерам насухо. 02. Пригоночная теска изделий. 03. Нанесение раствора на изделия. 04. Укладка изделий с осаживанием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка купола воздухонагревателей доменных печей: |  |  |  |  |
| Е45-4.1 | из муллитокремнеземистых изделий | 1 м3 кладки | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые), муллитокремнеземистые, ГОСТ 20901-75 | % | 101,8 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 65,0 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм, 11с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,2 |
| Е45-4.2 | из муллитовых изделий | " | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) муллитовые, ГОСТ 20901-75 | % | 101,8 |
|  |  |  | Мертели высокоглиноземистые алюмосиликатные, пластифицированные марки ВТ-1, ГОСТ 6137-80 | кг | 75,0 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм, 11с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,2 |
| Е45-4.3 | из динасовых изделий | " | Изделия кремнеземистые динасовые, ГОСТ 20901-75 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 65,0 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм, 11с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,2 |
| Е45-4.4 | из шамотных теплоизоляционных изделий | " | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) шамотные легковесные, ГОСТ 5040-78 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 168,0 |
| Е45-4.5 | из динасовых теплоизоляционных изделий | " | Изделия динасовые легковесные, ГОСТ 5040-78 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 170,0 |

Таблица 45-5. Кладка купола воздухонагревателей доменных печей

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий по размерам насухо. 02. Пригоночная теска изделий. 03. Нанесение раствора на изделия. 04. Укладка изделий с осаживанием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка купола воздухонагревателей доменных печей: |  |  |  |  |
| Е45-5.1 | из диатомитовых изделий | 1 м3 кладки | Изделия диатомитовые теплоизоляционные, ГОСТ 2694-78 | м3 | 1,01 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-28, ГОСТ 6137-80 | кг | 250,0 |

Таблица 45-6. Кладка арок воздухонагревателей доменных печей

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий по размерам насухо. 02. Пригоночная теска изделий. 03. Нанесение раствора на изделия. 04. Укладка изделий с осаживанием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка арок воздухонагревателей доменных печей: |  |  |  |  |
| Е45-6.1 | из шамотных плотных изделий | 1 м3 кладки | Изделия алюмосиликатные (низко и среднеглиноземистые) шамотные, ГОСТ 20901-75 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 65,0 |
| Е45-6.2 | из муллитовых изделий | " | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) муллитовые, ГОСТ 20901-75 | % | 101,8 |
|  |  |  | Мертели высокоглиноземистые алюмосиликатные, пластифицированные марки ВТ-1, ГОСТ 6137-80 | кг | 75,0 |
| Е45-6.3 | из муллитокремнеземистых изделий | " | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) муллитокремнеземистые, ГОСТ 20901-75 (глиноземистые), ГОСТ 20901-75 | % | 101,8 |
|  |  |  | Мертели высокоглиноземистые алюмосиликатные, пластифицированные марки ВТ-1, ГОСТ 6137-80 | кг | 75,0 |
| Е45-6.4 | из динасовых изделий | " | Изделия кремнеземистые динасовые, ГОСТ 20901-75 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 65,0 |
| Е45-6.5 | из шамотных теплоизоляционных изделий | " | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) шамотные легковесные, ГОСТ 5040-78 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 168,0 |

Таблица 45-7. Кладка арок воздухонагревателей доменных печей

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий по размерам насухо. 02. Пригоночная теска изделий. 03. Нанесение раствора на изделия. 04. Укладка изделий с осаживанием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель |  | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка арок воздухонагревателей доменных печей: |  |  |  |  |  |
| Е45-7.1 | из диатомитовых изделий | 1 м3 кладки |  | Изделия диатомитовые теплоизоляционные, ГОСТ 2694-78 | м3 | 1,01 |
|  |  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 250,0 |

Раздел 03. КЛАДКА ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ МАРТЕНОВСКИХ ПЕЧЕЙ

Таблица 45-8. Кладка верхнего строения мартеновских печей

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий по размерам насухо. 02. Пригоночная теска изделий. 03. Нанесение раствора на изделия. 04. Укладка изделий на раствор или насухо. 05. Укладка металлических прокладок при кладке свода. 06. Укладка картона асбестового на основание ванны.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка верхнего строения мартеновских печей: |  |  |  |  |
|  | подины и стен ванны |  |  |  |  |
| Е45-8.1 | из муллитокремнеземистых изделий | 1 м3 кладки | Изделия муллитокремнеземистые, ГОСТ 24704-81 | % | 101,8 |
|  |  |  | Порошок шамотный марки ПШК, ТУ 14-8-56-72 | кг | 117,0 |
|  |  |  | Картон асбестовый, толщ. 6 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 55 |
| Е45-8.2 | из шамотных изделий | " | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) шамотные, ГОСТ 6024-75 | % | 103,2 |
|  |  |  | Порошок шамотный марки ПШК, ТУ 14-8-56-72 | кг | 117,0 |
|  |  |  | Картон асбестовый, толщ. 6 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 55 |
| Е45-8.3 | из динасовых изделий | " | Изделия кремнеземистые динасовые, ГОСТ 6024-75 | % | 103,2 |
|  |  |  | Порошок динасовый марки ДГП-87 | кг | 117,0 |
|  |  |  | Картон асбестовый, толщ. 6 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 55 |
| Е45-8.4 | из периклазовых изделий | " | Изделия магнезитовые (периклазовые), ГОСТ 4689-74 | % | 101,8 |
|  |  |  | Порошок магнезитовый марки ПМК-87, ТУ 14-8-209-76 | кг | 180,0 |
|  |  |  | Картон асбестовый толщ. 6 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 55 |
| E45-8.5 | из хромитопериклазовых изделий | " | Изделия хромомагнезитовые (хромитопериклазовые), ГОСТ 5381-72 | % | 101,8 |
|  |  |  | Порошок хромитовый марки ПХ, ТУ 14-8-261-78 | кг | 180,0 |
|  |  |  | Картон асбестовый толщ. 6 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 55 |
| E45-8.6 | из периклазохромитовых изделий | " | Изделия магнезитовые (периклазохромитовые), ЦМТУ 8-60-79 | % | 101,8 |
|  |  |  | Порошок хромитовый марки ПХ, ТУ 14-8-261-78 | кг | 180,0 |
|  |  |  | Картон асбестовый, толщ. 6 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 55 |
| Е45-8.7 | из периклазошпинелидных изделий | " | Изделия магнезитовые на шпинельной связке, ТУ 14-8-39-72 | % | 101,8 |
|  |  |  | Порошок хромитовый марки ПХ, ТУ 14-8-261-78 | кг | 180,0 |
|  |  |  | Картон асбестовый толщ. 6 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 55 |
|  | сводов рабочего пространства: |  |  |  |  |
| Е45-8.8 | из динасовых изделий | " | Изделия кремнеземистые динасовые, ГОСТ 6024-75 | % | 104,9 |
|  |  |  | Прокладки металлические | т | 0,144 |
|  |  |  | Штыри металлические | кг | 90,0 |
| Е45-8.9 | из периклазовых изделий | " | Изделия магнезитовые (периклазовые), ГОСТ 4689-74 | % | 101,8 |
|  |  |  | Прокладки металлические | т | 0,144 |
|  |  |  | Штыри металлические | кг | 90,0 |
|  | вертикальных каналов и головок: |  |  |  |  |
| Е45-8.10 | из динасовых изделий | " | Изделия кремнеземистые динасовые, ГОСТ 6024-75 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-90, ГОСТ 5338-80 | кг | 75,0 |
| Е45-8.11 | из периклазохромитовых изделий | " | Изделия магнезитовые (периклазохромитовые) ЦМТУ 8-60-79, ГОСТ 4689-74 | % | 101,8 |
|  |  |  | Порошок хромитовый марки ПХ, ТУ 14-8-261-78 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Глина огнеупорная молотая марок БЛПСО, БЛСО, ТУ 14-8-90-74 | кг | 1000,0 |
| Е45-8.12 | из хромитопериклазовых изделий | " | Изделия хромомагнезитовые (хромитопериклазовые), ТУ УССР 14-6-275-67 | % | 101,8 |
|  |  |  | Порошок хромитовый марки ПХ, ТУ 14-8-261-78 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Глина огнеупорная молотая марок БЛПСО, БЛСО, ТУ 14-8-90-74 | кг | 1000,0 |
|  | арок и мелких сводов: |  |  |  |  |
| Е45-8.13 | из динасовых изделий | " | Изделия кремнеземистые динасовые, ГОСТ 6024-75 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-90, ГОСТ 5338-80 | кг | 75,0 |
| Е45-8.14 | из периклазовых изделий | " | Изделия огнеупорные магнезитовые (периклазовые), ГОСТ 4689-74 | % | 101,8 |
|  |  |  | Порошок хромитовый марки ПХ, ТУ 14-8-261-78 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Глина огнеупорная молотая марок БЛПСО, БЛСО, ТУ 14-8-90-74 | кг | 1000,0 |

Раздел 04. КЛАДКА КОКСОВЫХ ПЕЧЕЙ

Таблица 45-9. Кладка коксовых печей

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий по маркам и размерам насухо. 02. Нанесение раствора на изделия. 03. Укладка изделий на растворе или насухо. 04. Укладка картона в температурные швы. 05. Отделка кладки.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка конструктивных моментов коксовых печей: |  |  |  |  |
|  | с нижним подводом газа и воздуха: |  |  |  |  |
|  | из динасовых изделий: |  |  |  |  |
| Е45-9.1 | выстилки и стен подовых каналов | 1 м3 кладки | Изделия динасовые нормальные и фасонные, ОСТ 1441-78 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 180,0 |
|  |  |  | Пек каменноугольный, ГОСТ 1038-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Шнур асбестовый диам. 13 мм, ГОСТ 1779-83Е | кг | 1 |
|  |  |  | Шнур асбестовый диам. 16 мм, ГОСТ 1779-83Е | кг | 2 |
|  |  |  | Сульфитцеллюлозный экстракт, ТУ 81-04-419-76 | кг | 1 |
| E45-9.2 | стен регенераторов | " | Изделия динасовые нормальные и фасонные, ОСТ 1441-78 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 180,0 |
|  |  |  | Изделия диатомитовые теплоизоляционные, ГОСТ 2694-78 | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Порошок диатомитовый, ТУ 36-888-83 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Глина огнеупорная, ТУ 14-8-43-72 | кг | 170,0 |
| Е45-9.3 | перегородок каналов и секционных, колосниковых решеток | " | Изделия динасовые нормальные и фасонные, ОСТ 1441-78 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 180,0 |
|  |  |  | Изделия диатомитовые теплоизоляционные, ГОСТ 2694-78 | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Порошок диатомитовый, ТУ 36-888-83 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Пек каменноугольный, ГОСТ 1038-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Шнур асбестовым диам. 13 мм, ГОСТ 1779-83Е | кг | 1 |
|  |  |  | Шнур асбестовый диам. 16 мм, ГОСТ 1779-83Е | кг | 2 |
|  |  |  | Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Цемент глиноземистый, ГОСТ 969-91 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Картон гофрированный, ГОСТ 7376-89 | кг | 1,8 |
|  | из шамотных изделий: |  |  |  |  |
| Е45-9.4 | выстилки и стен подовых каналов | " | Изделия шамотные нормальные и фасонные, ТУ 14-8-370-81 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 180,0 |
|  |  |  | Пек каменноугольный, ГОСТ 1038-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Шнур асбестовый диам. 16 мм, ГОСТ 1779-83Е | кг | 2 |
|  |  |  | Шнур асбестовый диам. 25 мм, ГОСТ 1779-83Е | кг | 5 |
|  |  |  | Сульфитцеллюлозный экстракт, ТУ 81-04-419-76 | кг | 1 |
| Е45-9.5 | стен регенераторов | " | Изделия шамотные нормальные и фасонные, ТУ 14-8-370-81 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 180,0 |
|  |  |  | Изделия диатомитовые теплоизоляционные, ГОСТ 2694-78 | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Порошок диатомитовый, ТУ 36-888-83 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Глина огнеупорная, ТУ 14-8-43-72 | кг | 170,0 |
| E45-9.6 | перегородок каналов и секционных, колосниковых решеток | " | Изделия шамотные нормальные и фасонные, ТУ 14-8-370-81 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 180,0 |
|  |  |  | Изделия диатомитовые теплоизоляционные, ГОСТ 2694-78 | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Порошок диатомитовый. ТУ 36-888-83 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Пек каменноугольный, ГОСТ 1038-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Шнур асбестовый диам. 16 мм, ГОСТ 1779-83Е | кг | 2 |
|  |  |  | Шнур асбестовый диам. 25 мм, ГОСТ 1779-83Е | кг | 5 |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Цемент глиноземистый, ГОСТ 969-91 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Картон гофрированный, ГОСТ 7376-89 | кг | 1,8 |
|  | с боковым подводом газа и воздуха: |  |  |  |  |
|  | из динасовых изделий: |  |  |  |  |
| Е45-9.7 | стен регенераторов | " | Изделия динасовые нормальные и фасонные, ОСТ 1441-78 | % | 103,2 |
|  |  |  | Изделия диатомитовые теплоизоляционные, ГОСТ 2694-78 | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 180,0 |
|  |  |  | Порошок диатомитовый, ТУ 36-888-83 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Глина огнеупорная, ТУ 14-8-43-72 | кг | 170,0 |
| Е45-9.8 | стен коксовых камер | " | Изделия динасовые нормальные и фасонные, ОСТ 1441-78 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 180,0 |
| Е45-9.9 | стен у контрфорсов | " | Изделия динасовые нормальные и фасонные, ОСТ 1441-78 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 180,0 |
|  |  |  | Вата минеральная, ГОСТ 4640-84 | м3 | 0,1 |
| Е45-9.10 | перегородок, подовых каналов и колосниковых решеток | " | Изделия динасовые нормальные и фасонные, ОСТ 1441-78 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 180,0 |
|  |  |  | Пек каменноугольный, ГОСТ 1038-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Шнур асбестовый диам. 13 мм, ГОСТ 1779-83Е | кг | 1 |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | т | 0,5 |
|  |  |  | Цемент глиноземистый, ГОСТ 969-91 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Картон гофрированный, ГОСТ 7376-89 | кг | 1,8 |
|  |  |  | Глина огнеупорная, ТУ 14-8-43-72 | кг | 170,0 |
|  |  |  | Асбозурит М 600, ТУ 36-130-83 | т | 0,2 |
|  |  |  | Асбозурит М 700, ТУ 36-130-83 | т | 0,24 |
|  |  |  | Асбозурит М 800, ТУ 36-130-83 | т | 0,27 |
|  | из шамотных изделий: |  |  |  |  |
| Е45-9.11 | стен регенераторов | " | Изделия шамотные нормальные и фасонные, ТУ 14-8-370-81 | % | 103,2 |
|  |  |  | Изделия диатомитовые теплоизоляционные, ГОСТ 2694-78 | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки MШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 180,0 |
|  |  |  | Порошок диатомитовый, ТУ 36-888-83 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Глина огнеупорная, ТУ 14-8-43-72 | кг | 170,0 |
| Е45-9.12 | стен коксовых камер |  | Изделия шамотные нормальные и фасонные, ТУ 14-8-370-81 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 180,0 |
| Е45-9.13 | стен у контрфорсов | " | Изделия шамотные нормальные и фасонные, ТУ 14-8-370-81 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 180,0 |
|  |  |  | Вата минеральная, ГОСТ 4640-84 | м3 | 0,1 |
| Е45-9.14 | перегородок, подовых каналов и колосниковых решеток |  | Изделия шамотные нормальные и фасонные, ТУ 14-8-370-81 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 180,0 |
|  |  |  | Пек каменноугольный, ГОСТ 1038-75 | кг | 100,0 |
|  |  | " | Шнур асбестовый диам. 19 мм, ГОСТ 1779-83Е | кг | 3 |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | т | 0,5 |
|  |  |  | Цемент глиноземистый, ГОСТ 969-91 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Картон гофрированный, ГОСТ 7376-89 | кг | 1,8 |
|  |  |  | Глина огнеупорная, ТУ 14-8-43-72 | кг | 170,0 |
|  |  |  | Асбозурит М 600, ТУ 36-130-83 | т | 0,2 |
|  |  |  | Асбозурит М 700, ТУ 36-130-83 | т | 0,24 |
|  |  |  | Асбозурит М 800, ТУ 36-130-83 | т | 0,27 |

Таблица 45-10. Доставка огнеупорных изделий от склада до шахты тепляка

Состав работ: 01. Укладка картона.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е45-10.1 | Доставка огнеупорных изделий от склада до шахты тепляка | 1 т кирпича | Картон гофрированный, ГОСТ 7376-89 | кг | 0,17 |

Раздел 05. КЛАДКА ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ВАННЫХ СТЕКЛОВАРЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Таблица 45-11. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий по размерам насухо. 02. Нанесение раствора на изделия. 03. Укладка изделий на растворе или насухо.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка конструктивных элементов верхнего строения ванных стекловаренных печей: |  |  |  |  |
|  | дна: |  |  |  |  |
| Е45-11.1 | из крупноблочных огнеупорных и высокоогнеупорных алюмосиликатных изделий | 1 м3 кладки | Изделия крупноблочные алюмосиликатные шамотные, ГОСТ 7151-74 | % | 104 |
| Е45-11.2 | из электроплавленных изделий |  | Изделия электроплавленные бадделеитокорундовые литые, ГОСТ 23053-78 | % | 104 |
|  | стен: |  |  |  |  |
| Е45-11.3 | из огнеупорных и высокоогнеупорных алюмосиликатных изделий |  | Изделия алюмосиликатные шамотные, ГОСТ 7151-74 | % | 104 |
| Е45-11.4 | из электроплавленных изделий |  | Изделия электроплавленные бадделеитокорундовые (бакоровые), ГОСТ 23053-78 | % | 104 |
|  | горелок: |  |  |  |  |
| Е45-11.5 | из кремнеземистых динасовых изделий | " | Изделия кремнеземистые динасовые, ГОСТ 3910-75 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-90, ГОСТ 5338-80 | кг | 155,0 |
|  | сводов и арок: |  |  |  |  |
| Е45-11.6 | из кремнеземистых динасовых изделий | " | Изделия кремнеземистые динасовые, ГОСТ 3910-75 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-90, ГОСТ 5338-80 | кг | 75,0 |
| Е45-11.7 | из электроплавленных изделий | " | Изделия электроплавленные бадделеитокорундовые (бакоровые), ГОСТ 23053-78 | % | 104 |
|  | мостов, кронштейнов и фидеров: |  |  |  |  |
| Е45-11.8 | из шамотных фасонных изделий | " | Изделия алюмосиликатные шамотные фасонные, ГОСТ 7151-74 | % | 103,2 |

Раздел 06. ОБМУРОВКА ПАРОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ

Таблица 45-12. Обмуровка алюмосиликатными изделиями

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий по размерам насухо. 02. Нанесение раствора на изделия. 03. Укладка изделий на растворе. 04. Установка кляммер для выполнения кирпичной кладки из фасонных изделий. 05. Установка фасонных изделий.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Обмуровка алюмосиликатными изделиями: |  |  |  |  |
|  | шамотными прямыми: |  |  |  |  |
| Е45-12.1 | стен экранированных | 1 м3 кладки | Изделия шамотные нормальные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Изделия алюмосиликатные шамотные легковесные, ГОСТ 5040-78 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-28, ГОСТ 6137-80 | кг | 140,0 |
|  |  |  | Кирпич глиняный обыкновенный, ГОСТ 530-80 | шт. | 446 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,22 |
| Е45-12.2 | стен неэкранированных | " | Изделия шамотные нормальные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Изделия алюмосиликатные шамотные легковесные, ГОСТ 5040-78 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-28, ГОСТ 6137-80 | кг | 140,0 |
|  |  |  | Кирпич глиняный обыкновенный, ГОСТ 530-80 | шт. | 446 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,22 |
| Е45-12.3 | сводов и арок | " | Изделия шамотные нормальные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-28, ГОСТ 6137-80 | кг | 110,0 |
|  |  |  | Кирпич глиняный обыкновенный, ГОСТ 530-80 | шт. | 505 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,2 |
| Е45-12.4 | холодных воронок и шлаковых бункеров | " | Изделия шамотные нормальные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-28, ГОСТ 6137-80 | кг | 160,0 |
|  | шамотными фасонными: |  |  |  |  |
| Е45-12.5 | поясов разгрузочных | " | Изделия шамотные фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-28, ГОСТ 6137-80 | кг | 110,0 |
| Е45-12.6 | перегородок газовых пламенных | " | Изделия шамотные фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-28, ГОСТ 6137-80 | кг | 110,0 |
| Е45-12.7 | сводов подвесных открытых | " | Изделия шамотные фасонные. ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-28, ГОСТ 6137-80 | кг | 110,0 |
|  |  |  | Кирпич глиняный обыкновенный, ГОСТ 530-80 | шт. | 505 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,2 |
| Е45-12.8 | сводов подвесных закрытых | " | Изделия шамотные фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-28, ГОСТ 6137-80 | кг | 110,0 |
|  |  |  | Кирпич глиняный обыкновенный, ГОСТ 530-80 | шт. | 505 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,2 |
| Е45-12.9 | амбразур для горелок | " | Изделия шамотные фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-28, ГОСТ 6137-80 | кг | 110,0 |
|  |  |  | Кирпич глиняный обыкновенный, ГОСТ 530-80 | шт. | 505 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,2 |
| Е45-12.10 | Установка кляммер | " | Кляммеры | шт. | 30 |

Таблица 45-13. Обмуровка кирпичом

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой кирпича по размеру. 02. Нанесение раствора. 03. Укладка кирпича на растворе.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Обмуровка кирпичом: |  |  |  |  |
|  | диатомитовым: |  |  |  |  |
| Е45-13.1 | стен экранированных и неэкранированных | 1 м3 кладки | Кирпич диатомитовый, ГОСТ 2694-78 | м3 | 0,91 |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 45,0 |
|  |  |  | Крошка диатомитовая марки Д-500, ТУ 36-888-83 | кг | 65,0 |
| Е45-13.2 | сводов и арок | " | Кирпич диатомитовый, ГОСТ 2694-78 | м3 | 1,01 |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 45,0 |
|  |  |  | Крошка диатомитовая марки Д-500, ТУ 36-888-83 | кг | 65,0 |
| Е45-13.3 | холодных воронок и шлаковых бункеров | " | Кирпич диатомитовый, ГОСТ 2694-78 | м3 | 1,01 |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 45,0 |
|  |  |  | Крошка диатомитовая марки Д-500, ТУ 36-888-83 | кг | 65,0 |
|  | пенодиатомитовым: |  |  |  |  |
| Е45-13.4 | стен экранированных и неэкранированных | " | Кирпич пенодиатомитовый, ГОСТ 2694-78 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 45,0 |
|  |  |  | Крошка диатомитовая марки Д-500, ТУ 36-888-83 | кг | 65,0 |
| Е45-13.5 | сводов и арок | " | Кирпич пенодиатомитовый, ГОСТ 2694-78 | м3 | 1 |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 45,0 |
|  |  |  | Крошка диатомитовая марки Д-500, ТУ 36-888-83 | кг | 65,0 |
| Е45-13.6 | холодных воронок и шлаковых бункеров | " | Кирпич пенодиатомитовый, ГОСТ 2694-78 | м3 | 1 |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 45,0 |
|  |  |  | Крошка диатомитовая марки Д-500, ТУ 36-888-83 | кг | 65,0 |

Таблица 45-14. Обмуровка жаростойким бетоном

Состав работ: 01. Нарезка, установка и приварка сетки. 02. Укладка бетона с уплотнением. 03. Заделка швов. 04. Заготовка скоб и анкеров из проволоки и их приварка.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Обмуровка жаростойким бетоном: |  |  |  |  |
|  | экранов, толщиной слоя до: |  |  |  |  |
| Е45-14.1 | 40 мм | 1 м3 бетона | Бетон жаростойкий (марка по проекту), ГОСТ 20910-90 | м3 | 1,045 |
|  |  |  | Сетка стальная плетеная № 8, ГОСТ 5336-80 | м2 | 32 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 65 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,9 |
| Е45-14.2 | 70 мм | " | Бетон жаростойкий (марка по проекту), ГОСТ 20910-90 | м3 | 1,045 |
|  |  |  | Сетка стальная плетеная № 8, ГОСТ 5336-80 | м2 | 15,8 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 65 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,9 |
|  | щитов и панелей, толщиной слоя до: |  |  |  |  |
| Е45-14.3 | 50 мм | " | Бетон жаростойкий (марка по проекту), ГОСТ 20910-90 | м3 | 1,06 |
|  |  |  | Сетка стальная сварная из проволоки диам. 5 мм, ГОСТ 2715-75 | кг | 70,0 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 65 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,9 |
| Е45-14.4 | 100 мм | " | Бетон жаростойкий (марка по проекту), ГОСТ 20910-90 | м3 | 1,06 |
|  |  |  | Сетка стальная сварная из проволоки диам. 5 мм, ГОСТ 2715-75 | кг | 36,0 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 65 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,9 |

Таблица 45-15. Разные работы при обмуровке жаростойким бетоном

Состав работ: 01. Нарезка полос из фанеры или полистирола. 02. Укладка фанеры или полистирола в температурные швы. 03. Резка пергамина. 04. Прокладка пергамина между слоями обмуровки.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Прокладка в температурные швы: |  |  |  |  |
| Е45-15.1 | фанеры | 100 м2 поверхности | Фанера клееная марки ФК и ФБА, толщ. 6 мм, ГОСТ 3916.1-89 | м3 | 0,13 |
| Е45-15.2 | полистирола | " | Полистирол, ГОСТ 20282-86Е | т | 0,81 |
| Е45-15.3 | Прокладка пергамина между слоями обмуровки | " | Пергамин кровельный марки П-350, ГОСТ 2697-83 | м2 | 115 |

Таблица 45-16. Обмуровка теплоизоляционным бетоном

Состав работ: 01. Нарезка, установка и приварка сетки. 02. Укладка бетона с уплотнением. 03. Заделка швов.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Обмуровка теплоизоляционным бетоном: |  |  |  |  |
|  | экранов, толщиной слоя до: |  |  |  |  |
| Е45-16.1 | 70 мм | 1 м3 бетона | Бетон теплоизоляционный (марка по проекту), ГОСТ 25485-89 | м3 | 1,03 |
|  |  |  | Сетка стальная плетеная № 8, ГОСТ 5336-80 | м2 | 32 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 65 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,9 |
| Е45-16.2 | 120 мм | " | Бетон теплоизоляционный (марка по проекту), ГОСТ 25485-89 | м3 | 1,03 |
|  |  |  | Сетка стальная плетеная № 8, ГОСТ 5336-80 | м2 | 15,8 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 65 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,9 |
|  | щитов и панелей, толщиной слоя до: |  |  |  |  |
| Е45-16.3 | 70 мм | " | Бетон теплоизоляционный (марка по проекту), ГОСТ 25485-89 | м3 | 1,03 |
|  |  |  | Сетка стальная сварная из проволоки диам. 5 мм, ГОСТ 2715-75 | кг | 55,0 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 65 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 3,9 |
| Е45-16.4 | 120 мм | " | Бетон теплоизоляционный (марка по проекту), ГОСТ 25485-89 | м3 | 1,03 |
|  |  |  | Сетка стальная сварная из проволоки диам. 5 мм, ГОСТ 2715-75 | кг | 27,0 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 65 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,9 |
| E45-16.5 | 170 мм | " | Бетон теплоизоляционный (марка по проекту), ГОСТ 25485-89 | м3 | 1,03 |
|  |  |  | Сетка стальная сварная из проволоки диам. 5 мм, ГОСТ 2715-75 | кг | 18,0 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 65 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,2 |

Таблица 45-17. Обмуровка поверхности котлов

Состав работ: 01. Сборка и установка плит. 02. Заделка стыков. 03. Выравнивание поверхности асбестовым раствором. 04. Приварка деталей крепления. 05. Приготовление раствора или мастики. 06. Кладка.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Обмуровка поверхности котлов плитами: |  |  |  |  |
| Е45-17.1 | многослойными заводского изготовления | 1 м3 обмуровки | Плиты обмуровочные | м3 | 0,81 |
|  |  |  | Плиты минераловатные теплоизоляционные, ГОСТ 9573-82 | м3 | 0,08 |
|  |  |  | Бетон жаростойкий (марка по проекту), ГОСТ 20910-90 | м3 | 0,16 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,45 |
|  |  |  | Асбест хризотиловый марки М-5-65, ГОСТ 12871-83Е | т | 0,020 |
|  |  |  | Мастика (марка по проекту) | м3 | 0,1 |
| Е45-17.2 | теплоизоляционными | " | Плиты минераловатные теплоизоляционные, ГОСТ 9573-82 | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Мастика (марка по проекту) | м3 | 0,1 |

Таблица 45-18. Набивка массой огнеупорной

Состав работ: 01. Приготовление массы. 02. Набивка массы с уплотнением.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Набивка массой огнеупорной: |  |  |  |  |
|  | хромитовой: |  |  |  |  |
| Е45-18.1 | зажигательных попоясов экранов | 1 м3 набивки | Смесь хромитоглинистая марки СХГ-3, ТУ 14-8-84-73 | т | 3,5 |
|  |  |  | Стекло жидкое калийное | т | 0,2 |
|  |  |  | Стержни металлические из круглой стали диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 20,0 |
| Е45-18.2 | подов топок | " | Смесь хромитовая марки СХ, ТУ 14-8-84-73 | т | 3,5 |
|  |  |  | Стекло жидкое калийное | т | 0,2 |
|  |  |  | Стержни металлические из круглой стали диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 15,0 |
|  | карборундовой: |  |  |  |  |
|  | зажигательных поясов экранов и подов топок по составу: |  |  |  |  |
| Е45-18.3 | ОРГРЭС | " | Карбид кремния с гранулометрическим составом по проекту | т | 2,32 |
|  |  |  | Глина огнеупорная молотая марки ЧЗ, ТУ 14-8-90-74 | т | 0,1 |
|  |  |  | Электрокорунд | т | 0,2 |
|  |  |  | Кислота ортофосфорная техническая, сорт 1 | т | 0,3 |
|  |  |  | Стержни металлические из круглой стали диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 20,0 |
| Е45-18.4 | УРАЛВТИ | " | Карбид кремния с гранулометрическим составом по проекту | т | 2,32 |
|  |  |  | Глина огнеупорная молотая марки ЧЗ, ТУ 14-8-90-74 | т | 0,1 |
|  |  |  | Электрокорунд | т | 0,2 |
|  |  |  | Триполифосфат натрия технический, сорт 1 | кг | 66,0 |
|  |  |  | Стержни металлические из круглой стали диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 20,0 |

Таблица 45-19. Очистка ошипованной поверхности зажигательных поясов и подов топок перед набивкой

Состав работ: 01. Механическая очистка ошипованной поверхности металлическим или кварцевым песком. 02.Химическая очистка поверхности ортофосфорной кислотой.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Очистка ошипованной поверхности зажигательных поясов и подов топок перед набивкой: |  |  |  |  |
|  | механическая: |  |  |  |  |
| Е45-19.1 | металлическим песком | 100 м2 поверхности | Песок металлический | т | 0,23 |
| Е45-19.2 | кварцевым песком | " | Песок кварцевый, ГОСТ 8736-85 | т | 4,12 |
|  | химическая: |  |  |  |  |
| Е45-19.3 | ортофосфорной кислотой | " | Кислота ортофосфорная техническая, сорт 1 | кг | 20,0 |

Таблица 45-20. Торкретирование огнеупорным раствором

Состав работ: 01. Заготовка и установка каркаса из проволоки. 02. Торкретирование.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Торкретирование огнеупорным раствором: |  |  |  |  |
| Е45-20.1 | барабанов и коллекторов | 1 м3 обмуровки | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 45,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Раствор огнеупорный | м3 | 1,027 |
|  |  |  | Шпильки из круглой стали диам. 8 мм, длиной 100 мм, ГОСТ 5781-82 | шт. | 14 |
|  |  |  |  | кг | 1 |
| Е45-20.2 | экранов | " | Раствор огнеупорный | м3 | 1,027 |
|  |  |  | Сетка стальная плетеная № 8, ГОСТ 5336-80 | м2 | 8 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Масса торкретбетонная | т | 2,1 |
|  |  |  | Шпильки из круглой стали диам. 8 мм, длиной 100 мм, ГОСТ 5781-82 | шт. | 14 |
|  |  |  |  | кг | 1 |
| Е45-20.3 | щитов и панелей | " | Раствор огнеупорный | м3 | 1,027 |
|  |  |  | Сетка стальная сварная из проволоки диам. 5 мм, ГОСТ 2715-75 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 5,5 |
|  |  |  | Масса торкретбетонная | т | 2,1 |
|  |  |  | Шпильки из круглой стали диам. 8 мм, длиной 100 мм, ГОСТ 5781-82 | шт. | 14 |
|  |  |  |  | кг | 1 |

Таблица 45-21. Изоляция горелок

Состав работ: 01. Заготовка и установка каркаса из проволоки. 02. Приготовление массы. 03. Изоляция.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Изоляция горелок: |  |  |  |  |
| Е45-21.1 | глиношамотной массой | 1 м3 изоляции | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 95 |
|  |  |  | Глина огнеупорная молотая марки ЧЗ, ТУ 14-8-90-74 | т | 0,4 |
|  |  |  | Лом шамотный марки ЛШ, ТУ 14-8-173-75 | т | 1,1 |
|  |  |  | Стекло жидкое калийное | т | 0,7 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Шпильки из круглой стали диам. 8 мм, длиной 100 мм, ГОСТ 5781-82 | шт. | 14 |
|  |  |  |  | кг | 1 |
| Е45-21.2 | теплоизоляционным бетоном | " | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 95 |
|  |  |  | Бетон теплоизоляционный (марка по проекту), ГОСТ 25485-89 | м3 | 1,027 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Шпильки из круглой стали диам. 8 мм, длиной 100 мм, ГОСТ 5781-82 | шт. | 14 |
|  |  |  |  | кг | 1 |

Таблица 45-22. Уплотнительная обмазка поверхности котлов

Состав работ: 01. Заготовка и установка каркаса из сетки. 02. Приготовление раствора. 03. Обмазка поверхности котлов слоем 20 мм вручную.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором: |  |  |  |  |
| Е45-22.1 | огнеупорным (состав ОРГРЭС) | 100 м2 покрываемой поверхности | Асбест хризотиловый марки М-5-65, ГОСТ 12871-83Е | т | 1 |
|  |  |  | Портландцемент М 300, ГОСТ 10178-85 | т | 0,126 |
|  |  |  | Порошок шамотный, ТУ 14-8-180-75 | кг | 1000,0 |
|  |  |  | Глина огнеупорная молотая, ТУ 14-8-90-74 | т | 0,38 |
|  |  |  | Сетка стальная плетеная № 8, ГОСТ 5336-80 | м2 | 105 |
|  |  |  | Стекло жидкое калийное | т | 0,27 |
| Е45-22.2 | магнезиальным | " | Асбест хризотиловый марки М-5-65, ГОСТ 12871-83Е | т | 1,45 |
|  |  |  | Магнезит каустический | т | 0,54 |
|  |  |  | Сетка стальная плетеная № 8, ГОСТ 5336-80 | м2 | 105 |
|  |  |  | Магний хлористый, ГОСТ 4209-77 | т | 0,5 |

Раздел 07. КЛАДКА НАСАДОК

Таблица 45-23. Кладка насадок

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий по размерам насухо. 02. Нанесение раствора на изделия. 03. Укладка изделий на растворе или насухо.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка насадок: |  |  |  |  |
|  | воздухонагревателей доменных печей: |  |  |  |  |
| Е45-23.1 | из шамотных изделий | 1 т насадок | Изделия алюмосиликатные шамотные, ГОСТ 20901-75 | % | 103,5 |
| Е45-23.2 | из высокоглиноземистых изделий | " | Изделия алюмосиликатные высокоглиноземистые, ГОСТ 20901-75 | % | 103,5 |
|  | регенераторов: |  |  |  |  |
| Е45-23.3 | из шамотных изделий | " | Изделия алюмосиликатные шамотные, ГОСТ 6024-75 | % | 103,5 |
| Е45-23.4 | из динасовых изделий | " | Изделия кремнеземистые динасовые, ГОСТ 6024-75 | % | 103,5 |
|  | рекуператоров: |  |  |  |  |
| Е45-23.5 | из шамотных фасонных изделий | " | Изделия алюмосиликатные шамотные фасонные, ТУ 14-8-205-76 | % | 103,5 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 90,0 |
|  |  |  | Стекло жидкое калийное | кг | 17,0 |
|  |  |  | Натрий кремнефтористый технический, сорт 1, ГОСТ 87-77 | кг | 1 |
| Е45-23.6 | из шамотных карборундовых изделий | " | Изделия алюмосиликатные шамотные карборундовые | % | 103,5 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 90,0 |
|  |  |  | Стекло жидкое калийное | кг | 17,0 |
|  |  |  | Натрий кремнефтористый технический, сорт 1, ГОСТ 87-77 | кг | 1 |

Таблица 45-24. Кладка насадок

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий по размерам насухо. 02. Нанесение раствора на изделия. 03. Укладка изделий на растворе или насухо.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка насадок: |  |  |  |  |
|  | коксовых печей: |  |  |  |  |
| Е45-24.1 | с нижним подводом газа и воздуха | 1 т насадок | Изделия алюмосиликатные шамотные, ТУ 14-8-370-81 | т | 1,03 |
| Е45-24.2 | с боковым подводом газа и воздуха | " | Изделия алюмосиликатные шамотные, ТУ 14-8-370-81 | т | 1,09 |

Раздел 08. ФУТЕРОВКА

ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ

Таблица 45-25. Футеровка алюмосиликатными изделиями трубопроводов

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий по размерам насухо. 02. Нанесение раствора на изделия. 03. Укладка изделий с осаживанием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Футеровка алюмосиликатными изделиями трубопроводов диаметром: |  |  |  |  |
| Е45-25.1 | до 1 м | 1 м3 кладки | Изделия алюмосиликатные шамотные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-31, ГОСТ 6137-80 | кг | 153,0 |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 27,0 |
| Е45-25.2 | более 1 м | " | Изделия алюмосиликатные шамотные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-31, ГОСТ 6137-80 | кг | 153,0 |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 28,0 |

Таблица 45-26. Футеровка алюмосиликатными высокоглиноземистыми изделиями трубопроводов

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий по размерам насухо. 02. Нанесение раствора на изделия. 03. Укладка изделий с осаживанием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Футеровка алюмосиликатными высокоглиноземистыми изделиями трубопроводов диаметром: |  |  |  |  |
| Е45-26.1 | до 1 м | 1 м3 кладки | Изделия алюмосиликатные высокоглиноземистые, ТУ 14-8-207-76 | % | 101,8 |
|  |  |  | Мертели высокоглиноземистые алюмосиликатные, пластифицированные марки ВТ-1, ГОСТ 6137-80 | кг | 189,0 |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 27,0 |
| Е45-26.2 | более 1 м | " | Изделия алюмосиликатные высокоглиноземистые, ТУ 14-8-207-76 | % | 101,8 |
|  |  |  | Мертели высокоглиноземистые алюмосиликатные, пластифицированные марки ВТ-1, ГОСТ 6137-80 | кг | 189,0 |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 28,0 |

Таблица 45-27. Футеровка алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными изделиями трубопроводов

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий по размерам насухо. 02. Нанесение раствора на изделия. 03. Укладка изделий с осаживанием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Футеровка алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными изделиями трубопроводов диаметром: |  |  |  |  |
| Е45-27.1 | до 1 м | 1 м3 кладки | Изделия алюмосиликатные шамотные легковесные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-31, ГОСТ 6137-80 | кг | 153,0 |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 27,0 |
| Е45-27.2 | более 1 м | " | Изделия алюмосиликатные шамотные легковесные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-31, ГОСТ 6137-80 | кг | 153,0 |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 28,0 |

Таблица 45-28. Футеровка диатомитовыми изделиями трубопроводов

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий по размерам насухо. 02. Нанесение раствора на изделия. 03. Укладка изделий с осаживанием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Футеровка диатомитовыми изделиями трубопроводов диаметром: |  |  |  |  |
| Е45-28.1 | до 1 м | 1 м3 кладки | Изделия алюмосиликатные шамотные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Изделия диатомитовые теплоизоляционные, ГОСТ 2694-78 | м3 | 0,97 |
|  |  |  | Порошок диатомитовый, ТУ 36-888-83 | кг | 65,0 |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 27,0 |
| Е45-28.2 | более 1 м | " | Изделия алюмосиликатные шамотные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Изделия диатомитовые теплоизоляционные, ГОСТ 2694-78 | м3 | 0,97 |
|  |  |  | Порошок диатомитовый, ТУ 36-888-83 | кг | 65,0 |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 28,0 |

Раздел 09. КЛАДКА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО И ДИАТОМИТОВОГО КИРПИЧА

Таблица 45-29. Кладка из обыкновенного глиняного кирпича

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой кирпича насухо. 02. Нанесение раствора на кирпич. 03. Укладка кирпича с осаживанием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е45-29.1 | Кладка стен прямых, массивов и выстилок из обыкновенного глиняного кирпича | 1 м3 кладки | Кирпич глиняный, обыкновенный, 250х120х65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,396 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М 50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,2 |

Таблица 45-30. Кладка из диатомитового кирпича

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой кирпича насухо. 02. Нанесение раствора на кирпич. 03. Укладка кирпича с осаживанием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е45-30.1 | Кладка стен прямых, массивов и выстилок из диатомитового кирпича | 1 м3 кладки | Кирпич диатомитовый, ГОСТ 2694-78 | м3 | 0,83 |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 45,0 |
|  |  |  | Порошок диатомитовый, ТУ 36-888-83 | кг | 120,0 |

Таблица 45-31. Кладка из обыкновенного глиняного кирпича

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой кирпича насухо. 02. Нанесение раствора на кирпич. 03. Укладка кирпича с осаживанием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е45-31.1 | Кладка стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м из обыкновенного глиняного кирпича | 1 м3 кладки | Кирпич глиняный обыкновенный, 250х120х65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,441 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М 50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,2 |

Таблица 45-32. Кладка из диатомитового кирпича

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой кирпича насухо. 02. Нанесение раствора на кирпич. 03. Укладка кирпича с осаживанием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е45-32.1 | Кладка стен закругленных и сводов цилиндрических | 1 м3 кладки | Кирпич диатомитовый, ГОСТ 2694-78 | м3 | 0,91 |
|  | пролетом более 1 м из диатомитового кирпича |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 45,0 |
|  |  |  | Порошок диатомитовый, ТУ 36-888-83 | кг | 120,0 |

Таблица 45-33. Кладка из обыкновенного глиняного кирпича

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой кирпича насухо. 02. Нанесение раствора на кирпич. 03. Укладка кирпича с осаживанием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е45-33.1 | Кладка арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных из обыкновенного глиняного кирпича | 1 м3 кладки | Кирпич глиняный обыкновенный, 250х120х65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,477 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М 50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,2 |

Таблица 45-34. Кладка из диатомитового кирпича

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой кирпича насухо. 02. Нанесение раствора на кирпич. 03. Укладка кирпича с осаживанием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е45-34.1 | Кладка арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных из диатомитового кирпича | 1 м3 кладки | Кирпич диатомитовый, ГОСТ 2694-78 | м3 | 1 |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 45,0 |
|  |  |  | Порошок диатомитовый, ТУ 36-888-83 | кг | 120,0 |

Раздел 10. КЛАДКА ИЗ ШАМОТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 45-35. Кладка конструктивных элементов общих для печей различного назначения из шамотных изделий

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий насухо. 02. Нанесение раствора на изделия. 03. Укладка изделий с осаживанием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка конструктивных элементов, общих для печей различного назначения, из шамотных изделий: |  |  |  |  |
|  | стен прямых, массивов, пода и выстилок: |  |  |  |  |
|  | категория кладки: |  |  |  |  |
| Е45-35.1 | 1 | 1 м3 кладки | Изделия алюмосиликатные шамотные прямые, клиновые и трапецеидальные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 45,0 |
| Е45-35.2 | 2 | " | Изделия алюмосиликатные шамотные прямые, клиновые и трапецеидальные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 72,0 |
| Е45-35.3 | 3 | " | Изделия алюмосиликатные шамотные прямые, клиновые и трапецеидальные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 153,0 |
| Е45-35.4 | 4 | " | Изделия алюмосиликатные шамотные прямые, клиновые и трапецеидальные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 180,0 |
|  | стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м: |  |  |  |  |
|  | категория кладки: |  |  |  |  |
| Е45-35.5 | 1 | " | Изделия алюмосиликатные шамотные прямые, клиновые и трапецеидальные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 45,0 |
| Е45-35.6 | 2 | " | Изделия алюмосиликатные шамотные прямые, клиновые и трапецеидальные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 72,0 |
| Е45-35.7 | 3 | " | Изделия алюмосиликатные шамотные прямые, клиновые и трапецеидальные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 153,0 |
|  | арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных |  |  |  |  |
|  | категория кладки: |  |  |  |  |
| Е45-35.8 | 1 | " | Изделия алюмосиликатные шамотные прямые, клиновые и трапецеидальные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 45,0 |
| Е45-35.9 | 2 | " | Изделия алюмосиликатные шамотные прямые, клиновые и трапецеидальные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 72,0 |
| Е45-35.10 | 3 | " | Изделия алюмосиликатные шамотные прямые, клиновые и трапецеидальные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 153,0 |

Раздел 11. КЛАДКА ИЗ ШАМОТНЫХ ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 45-36. Кладка конструктивных элементов общих для печей различного назначения из шамотных фасонных изделий

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий насухо. 02. Нанесение раствора на изделия. 03. Укладка изделий с осаживанием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка конструктивных моментов, общих для печей различного назначения, из шамотных фасонных изделий: |  |  |  |  |
|  | стен прямых, массивов, пода и выстилок: |  |  |  |  |
|  | категория кладки: |  |  |  |  |
| Е45-36.1 | 1 | 1 м3 кладки | Изделия алюмосиликатные шамотные фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 45,0 |
| Е45-36.2 | 2 | " | Изделия алюмосиликатные шамотные фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 72,0 |
| Е45-36.3 | 3 | " | Изделия алюмосиликатные шамотные фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 153,0 |
|  | стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м: |  |  |  |  |
|  | категория кладки: |  |  |  |  |
| Е45-36.4 | 1 | " | Изделия алюмосиликатные шамотные фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 45,0 |
| Е45-36.5 | 2 | " | Изделия алюмосиликатные шамотные фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 72,0 |
| Е45-36.6 | 3 | " | Изделия алюмосиликатные шамотные фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 153,0 |
|  | арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных: |  |  |  |  |
|  | категория кладки: |  |  |  |  |
| Е45-36.7 | 1 | " | Изделия алюмосиликатные шамотные фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 45,0 |
| Е45-36.8 | 2 | " | Изделия алюмосиликатные шамотные фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 72,0 |
| Е45-36.9 | 3 | " | Изделия алюмосиликатные шамотные фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 153,0 |

Раздел 12. КЛАДКА ИЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ

ШАМОТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 45-37. Кладка конструктивных элементов общих для печей различного назначения из шамотных теплоизоляционных изделий

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий насухо. 02. Нанесение раствора на изделия. 03. Укладка изделий с осаживанием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка конструктивных моментов общих для печей различного назначения: |  |  |  |  |
|  | стен прямых, массивов, пода и выстилок, из шамотных теплоизоляционных изделий: |  |  |  |  |
| Е45-37.1 | прямых | 1 м3 кладки | Изделия алюмосиликатные шамотные легковесные прямые, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 153,0 |
| Е45-37.2 | фасонных | " | Изделия алюмосиликатные шамотные легковесные фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 153,0 |
|  | стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м, из шамотных теплоизоляционных изделий: |  |  |  |  |
| Е45-37.3 | прямых, трапецеидальных и клиновидных и клиновых | " | Изделия алюмосиликатные шамотные легковесные прямые, трапецеидальные и клиновые, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 120,0 |
| E45-37.4 | фасонных | " | Изделия алюмосиликатные шамотные легковесные фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 120,0 |
|  | арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, из шамотных теплоизоляционных изделий: |  |  |  |  |
| Е45-37.5 | клиновых | " | Изделия алюмосиликатные шамотные легковесные клиновые, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 72,0 |

Таблица 45-38. Кладка арок, сводов цилиндрических и сводов

купольных из шамотных теплоизоляционных изделий

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий насухо. 02. Нанесение раствора на изделия. 03. Укладка изделий с осаживанием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| E45-38.1 | Кладка арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных из шамотных теплоизоляционных фасонных изделий | 1 м3 кладки | Изделия алюмосиликатные шамотные легковесные фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 153,0 |

Раздел 13. КЛАДКА ИЗ ДИНАСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 45-39. Кладка конструктивных элементов, общих для печей различного назначения, из динасовых изделий

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий насухо. 02. Нанесение раствора на изделия. 03. Укладка изделий с осаживанием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка конструктивных элементов общих для печей различного назначения из динасовых изделий: |  |  |  |  |
|  | стен прямых, массивов, пода и выстилок, категория кладки: |  |  |  |  |
| Е45-39.1 | 1 | 1 м3 кладки | Изделия динасовые прямые, клиновые и трапецеидальные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 45,0 |
| Е45-39.2 | 2 | " | Изделия динасовые прямые, клиновые и трапецеидальные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 72,0 |
| Е45-39.3 | 3 | " | Изделия динасовые прямые, клиновые и трапецеидальные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 153,0 |
|  | стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: |  |  |  |  |
| E45-39.4 | 1 | " | Изделия динасовые прямые, клиновые и трапецеидальные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 45,0 |
| E45-39.5 | 2 |  | Изделия динасовые прямые, клиновые и трапецеидальные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 72,0 |
| E45-39.6 | 3 | " | Изделия динасовые прямые, клиновые и трапецеидальные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 153,0 |
|  | арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки: |  |  |  |  |
| E45-39.7 | 1 | " | Изделия динасовые прямые, клиновые и трапецеидальные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 45,0 |
| E45-39.8 | 2 | " | Изделия динасовые прямые, клиновые и трапецеидальные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 72,0 |

Раздел 14. КЛАДКА ИЗ ФАСОННЫХ ДИНАСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 45-40. Кладка конструктивных элементов общих для печей различного назначения из фасонных динасовых изделий

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий насухо. 02. Нанесение раствора на изделия. 03. Укладка изделий с осаживанием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка конструктивных элементов общих для печей различного назначения из фасонных динасовых изделий: |  |  |  |  |
|  | стен прямых, массивов, пода и выстилок, категория кладки: |  |  |  |  |
| Е45-40.1 | 1 | 1 м3 кладки | Изделия динасовые фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 45,0 |
| E45-40.2 | 2 | " | Изделия динасовые фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 72,0 |
| Е45-40.3 | 3 | " | Изделия динасовые фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 153,0 |
|  | стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: |  |  |  |  |
| Е45-40.4 | 1 | " | Изделия динасовые фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 45,0 |
| Е45-40.5 | 2 | " | Изделия динасовые фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 72,0 |
| Е45-40.6 | 3 | " | Изделия динасовые фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 153,0 |
|  | арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки: |  |  |  |  |
| Е45-40.7 | 1 | " | Изделия динасовые фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 45,0 |
| Е45-40.8 | 2 | " | Изделия динасовые фасонные, ГОСТ 8691-73 | % | 103,2 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92, ГОСТ 5338-80 | кг | 72,0 |

Раздел 15. КЛАДКА ИЗ ХРОМИТОПЕРИКЛАЗОВЫХ, ПЕРИКЛАЗОВЫХ, ПЕРИКЛАЗОШПИНЕЛИДНЫХ И ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 45-41. Кладка конструктивных элементов, общих для печей различного назначения, из периклазовых, периклазошпинелидных и высокоглиноземистых изделий

Состав работ: 01. Сортировка с подборкой изделий насухо. 02. Нанесение раствора на изделия 03. Укладка изделий с осаживанием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка конструктивных элементов общих, для печей различного назначения: |  |  |  |  |
| Е45-41.1 | стен прямых, массивов, пода и выстилок | 1 м3 кладки | Изделия алюмосиликатные высокоглиноземистые, ТУ 14-8-207-76 | % | 101,8 |
|  |  |  | Изделия магнезиально-шпинелидные прямые и клиновые, ТУ 14-8-297-78 | % | 101,8 |
|  |  |  | Изделия магнезиально-шпинелидные фасонные, ТУ 14-8-297-78 | % | 103,2 |
|  |  |  | Изделия магнезитовые (периклазовые), ГОСТ 4689-74 | % | 101,8 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 72,0 |
|  |  |  | Порошок магнезитовый марки ПМК-87, ТУ 14-8-209-76 | кг | 153,0 |
|  |  |  | Глина огнеупорная молотая марок БЛПСО, БЛСО, ТУ 14-8-90-74 | кг | 9,0 |
| Е45-41.2 | стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м | " | Изделия алюмосиликатные высокоглиноземистые, ТУ 14-8-207-76 | % | 101,8 |
|  |  |  | Изделия магнезиально-шпинелидные прямые и клиновые, ТУ 14-8-297-78 | % | 101,8 |
|  |  |  | Изделия магнезиально-шпинелидные фасонные, ТУ 14-8-297-78 | % | 103,2 |
|  |  |  | Изделия магнезитовые (периклазовые), ГОСТ 4689-74 | % | 101,8 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 72,0 |
|  |  |  | Порошок магнезитовый марки ПМК-87, ТУ 14-8-209-76 | кг | 130,0 |
|  |  |  | Глина огнеупорная молотая марок БЛПСО, БЛСО, ТУ 14-8-90-74 | кг | 9,0 |
| Е45-41.3 | арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных | " | Изделия алюмосиликатные высокоглиноземистые, ТУ 14-8-207-76 | % | 101,8 |
|  |  |  | Изделия магнезиально-шпинелидные прямые и клиновые, ТУ 14-8-297-78 | % | 101,8 |
|  |  |  | Изделия магнезиально-шпинелидные фасонные, ТУ 14-8-297-78 | % | 103,2 |
|  |  |  | Изделия магнезитовые (периклазовые), ГОСТ 4689-74 | % | 101,8 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 45,0 |
|  |  |  | Порошок магнезитовый марки ПМК-87, ТУ 14-8-209-76 | кг | 90,0 |
|  |  |  | Глина огнеупорная молотая марок БЛПСО, БЛСО, ТУ 14-8-90-74 | кг | 9,0 |
|  | Выстилка подин: |  |  |  |  |
| Е45-41.4 | периклазовыми изделиями | " | Изделия алюмосиликатные высокоглиноземистые, ТУ 14-8-207-76 | % | 101,8 |
|  |  |  | Изделия магнезиально-шпинелидные прямые и клиновые, ТУ 14-8-297-78 | % | 101,8 |
|  |  |  | Изделия магнезитовые (периклазовые), ГОСТ 4689-74 | % | 101,8 |
|  |  |  | Порошок магнезитовый марки ПМК-87, ТУ 14-8-209-76 | кг | 190,0 |
|  | Футеровка вращающихся печей: |  |  |  |  |
| Е45-41.5 | периклазошпинелидными изделиями | " | Изделия алюмосиликатные высокоглиноземистые, ТУ 14-8-207-76 | % | 101,8 |
|  |  |  | Изделия магнезиально-шпинелидные прямые и клиновые, ТУ 14-8-297-78 | % | 101,8 |
|  |  |  | Изделия магнезитовые (периклазовые), ГОСТ 4689-74 | % | 101,8 |
|  |  |  | Сталь полосовая СТЗСП толщ. 10 мм, шириной 220 мм, ГОСТ 103-76 | т | 0,1 |
|  |  |  | Шпильки с гайками диам. 18 мм, длиной 100 мм, ГОСТ 22042-76 | шт. | 2 |
|  |  |  |  | кг | 0,3 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,08 |
| Е45-41.6 | высокоглиноземистыми изделиями | " | Изделия алюмосиликатные высокоглиноземистые, ТУ 14-8-207-76 | % | 101,8 |
|  |  |  | Изделия магнезиально-шпинелидные прямые и клиновые, ТУ 14-8-297-78 | % | 101,8 |
|  |  |  | Изделия магнезитовые (периклазовые), ГОСТ 4689-74 | % | 101,8 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 60,0 |
|  |  |  | Стекло жидкое калийное 220 мм, ГОСТ 103-76 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Шпильки с гайками диам. 18 мм, длиной 100 мм, ГОСТ 22042-76 | шт. | 2 |
|  |  |  |  | кг | 0,3 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,08 |
|  |  |  | Фанера клееная марки ФК и ФБА, толщ. 6 мм, ГОСТ 3916.1-89 | м3 | 0,002 |

Раздел 16. НАБИВКА ОГНЕУПОРНОЙ МАССОЙ ИЛИ ОГНЕУПОРНЫМ БЕТОНОМ И ЗАКЛАДКА ПОЛОСТЕЙ

Таблица 45-42. Набивка углеродистой массой

Состав работ: 01. Укладка углеродистой массы с трамбованием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е45-42.1 | Набивка углеродистой массой зазоров между холодильниками и кладкой лещади и горна доменной печи | 1 м3 в деле | Масса углеродистая, ЦМТУ 01-36-69 | т | 1,97 |

Таблица 45-43. Заполнение шамотноцементным раствором

Состав работ: 01. Приготовление и заливка раствора.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е45-43.1 | Заполнение шамотно-цементным раствором зазоров между кожухом и конструктивными элементами доменной печи | 1 м3 в деле | Портландцемент М 500, ГОСТ 10178-85 | т | 0,26 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 1500,0 |

Таблица 45-44. Набивка огнеупорным бетоном

Состав работ: 01. Укладка бетона с трамбованием.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е45-44.1 | Набивка огнеупорным бетоном пода, стен и сводов | 1 м3 в деле | Бетон жаростойкий, ГОСТ 20910-90 | м3 | 1,045 |

Таблица 45-45. Закладка полостей кирпичным ломом из глиняного обыкновенного кирпича

Состав работ: 01. Укладка лома из глиняного обыкновенного кирпича. 02. Закладка полостей.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е45-45.1 | Закладка полостей кирпичным ломом из | 1 м3 в деле | Лом кирпича глиняного обыкновенного | м3 | 1,01 |
|  | глиняного обыкновенного кирпича |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 марки ПМК-87, ТУ 14-8-209-76 | м3 | 0,18 |
|  |  |  | Глина обыкновенная | м3 | 0,245 |

Таблица 45-46. Закладка полостей ломом из шамотного кирпича

Состав работ: 01. Укладка лома из шамотного кирпича. 02. Закладка полостей.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е45-46.1 | Закладка полостей ломом из шамотного кирпича | 1 м3 в деле | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 770,0 |
|  |  |  | Лом кирпича шамотного марки ЛШ, ТУ 14-8-173-75 | т | 1,6 |

Таблица 45-47. Закладка полостей глинобетоном с применением щебня из глиняного обыкновенного кирпича

Состав работ: 01. Укладка глинобетона с приготовлением и тщательным уплотнением.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| E45-47.1 | Закладка полостей глинобетоном с применением щебня из глиняного обыкновенного кирпича | 1 м3 в деле | Лом кирпича глиняного обыкновенного | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 марки ПМК-87, ТУ 14-8-209-76 | м3 | 0,23 |
|  |  |  | Глина обыкновенная | м3 | 0,31 |

Таблица 45-48. Закладка полостей глинобетоном с щебнем из шамотных изделий

Состав работ: 01. Укладка глинобетона на щебне из шамотных изделий с приготовлением и тщательным уплотнением.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е45-48.1 | Закладка полостей глинобетоном с щебнем из шамотных изделий | 1 м3 в деле | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 860,0 |
|  |  |  | Лом кирпича шамотного марки ЛШ, ТУ 14-8-173-75 | т | 1,44 |

Раздел 17. ИЗОЛЯЦИЯ КЛАДКИ ПЕЧЕЙ, КОТЛОВ, ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица 45-49. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном

Состав работ: 01. Укладка асбестового картона с обрезкой его по заданным размерам.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е45-49.1 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном | 100 кг асбестового картона | Картон асбестовый КАОН-1 толщ. 2 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 104 |

Таблица 45-50. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым шнуром

Состав работ: 01. Укладка асбестового шнура с обрезкой его по заданным размерам.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е45-50.1 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым шнуром | 100 кг асбестового шнура | Шнур асбестовый ШАОН диам. 25 мм, ГОСТ 1779-83Е | кг | 105 |

Таблица 45-51. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов диатомитовым порошком М-600

Состав работ: 01. Засыпка материала с уплотнением.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е45-51.1 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов диатомитовым порошком М-600 | 1 м3 заполнения | Порошок диатомитовый М-600, ТУ 36-888-83 | кг | 590,0 |

Таблица 45-52. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов гранулированным шлаком или кварцевым песком

Состав работ: 01. Засыпка материала с уплотнением.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: |  |  |  |  |
| E45-52.1 | гранулированным шлаком | 1 м3 заполнения | Шлак гранулированный, ГОСТ 3476-74 | м3 | 1,03 |
| Е45-52.2 | кварцевым песком | " | Песок кварцевый, ГОСТ 22551-77 | т | 1,49 |

Таблица 45-53. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов шамотным мертелем с асбестом

Состав работ: 01. Приготовление смеси. 02. Засыпка материала с уплотнением.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е45-53.1 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов шамотным мертелем с асбестом | 1 м3 заполнения | Асбест хризотиловый марки М-6-40, ГОСТ 12871-83Е | т | 0,36 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-31, ГОСТ 6137-80 | кг | 1120,0 |

Таблица 45-54. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов диатомитовой обожженной крошкой

Состав работ: 01. Засыпка материала с уплотнением.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е45-54.1 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов диатомитовой обожженной крошкой | 1 м3 заполнения | Крошка диатомитовая марки Д-500, ТУ 36-888-83 | т | 0,54 |

Таблица 45-55. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов гранулированным шлаком или кварцевым песком с асбестом

Состав работ: 01. Приготовление смеси. 02. Засыпка материала с уплотнением.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: |  |  |  |  |
| Е45-55.1 | гранулированным шлаком с асбестом | 1 м3 заполнения | Шлак гранулированный, ГОСТ 3476-74 | м3 | 1,03 |
|  |  |  | Асбест хризотиловый марки М-6-40, ГОСТ 12871-83Е | т | 0,36 |
| E45-55.2 | кварцевым песком с асбестом | " | Песок кварцевый, ГОСТ 22551-77 | т | 1,49 |
|  |  |  | Асбест хризотиловый марки М-6-40, ГОСТ 12871-83Е | т | 0,36 |

Раздел 18. КРУЖАЛА И ОПАЛУБКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И БОРОВОВ

Таблица 45-56. Кружала и опалубка для промышленных печей и боровов

Состав работ: 01. Изготовление, установка и разборка поддерживающих лесов, кружал и опалубки.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кружала и опалубка: |  |  |  |  |
| Е45-56.1 | для кладки арок и сводов | 100 м2 опалубки | Бревна строительные диам. 20 см, III с, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, IV с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,8 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, III с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 2,16 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1,8х60 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 45 |
| Е45-56.2 | для бетонирования стен | " | Доски обрезные толщ. 25 мм, IV с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,03 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, III с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 1,8х60 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 15 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 1,1 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 18 |
| Е45-56.3 | для бетонирования арок и сводов | " | Бревна строительные диам. 20 см, III с, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, IV с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 2,8 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, III с, ГОСТ 24454-80 | м3 | 3,4 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 1,8х60 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 64 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 1,1 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 18 |

Раздел 19. КЛАДКА СТВОЛОВ КИРПИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ

Таблица 45-57. Кладка стволов кирпичных промышленных труб

Состав работ: 01. Подбор и наколка кирпича. 02. Нанесение раствора на кирпич. 03. Кладка кирпича с осаживанием. 04. Расшивка наружных и затирка внутренних швов.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка стволов кирпичных промышленных труб высотой: |  |  |  |  |
| Е45-57.1 | до 30 м | 1 м3 кладки | Кирпич глиняный обыкновенный, 250х120х65 мм, М 100, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,454 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М 50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,28 |
| Е45-57.2 | до 60 м | " | Кирпич глиняный обыкновенный, 250х120х65 мм, М 100, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,443 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М 50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,28 |
| Е45-57.3 | более 60 м | " | Кирпич глиняный обыкновенный, 250х120х65 мм, М 100, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,443 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М 50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,28 |

Таблица 45-58. Возведение монолитных железобетонных труб

Состав работ: 01. Устройство и разборка рабочих и защитных перекрытий, деревянной опалубки проемов, загрузочной площадки. 02. Установка арматуры. 03. Установка закладных деталей. 04. Установка цементных вкладышей и скруток. 05. Укладка бетона. 06. Затирка поверхности. 07. Уход за бетоном. 08. Огнезащитная обработка лесоматериалов. 09. Перестановка наружной и внутренней опалубки.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Возведение монолитных железобетонных труб высотой: |  |  |  |  |
| Е45-58.1 | до 90 м | 1 м3 бетона | Бетон тяжелый мелкозернистый класса 22,5, ГОСТ 7473-85 | м3 т | 1,019 |
|  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) |  | по проекту |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 0,7 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0011 |
|  |  |  | Бревна строительные диам. 18 см, сорт II, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,0017 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт II, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, сорт II, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,021 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм | м2 | 0,012 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 1,6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 2,47 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0,685 |
|  |  |  | Детали крепежные | кг | 0,29 |
|  |  |  | Диаммонийфосфат, ГОСТ 8515-75 | кг | 0,42 |
|  |  |  | Аммоний сернокислый, ГОСТ 3769-78 | кг | 0,11 |
|  |  |  | Контакт керосиновый | кг | 0,07 |
|  |  |  | Смазка солидол жировой, ГОСТ 1033-79 | кг | 0,495 |
|  |  |  | Канат двойной свивки типа ЛК-Р диам. 14 мм, ГОСТ 14954-80 | м | 0,04 |
|  |  |  |  | кг | 0,032 |
|  |  |  | Мешковина | м2 | 0,29 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,75 |
| Е45-58.2 | до 120 м | " | Бетон тяжелый мелкозернистый класса 22,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,019 |
|  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 0,76 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0011 |
|  |  |  | Бревна строительные диам. 18 см, сорт 2, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,021 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм | м2 | 0,01 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,207 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 1,6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 2,47 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0,683 |
|  |  |  | Детали крепежные | кг | 0,276 |
|  |  |  | Диаммонийфосфат, ГОСТ 8515-75 | кг | 0,455 |
| • |  |  | Аммоний сернокислый, ГОСТ 3769-78 | кг | 0,114 |
|  |  |  | Контакт керосиновый | кг | 0,068 |
|  |  |  | Смазка солидол жировой, ГОСТ 1033-79 | кг | 0,491 |
|  |  |  | Канат двойной свивки типа ЛК-Р диам. 14 мм, ГОСТ 14954-80 | м | 0,032 |
|  |  |  |  | кг | 0,026 |
|  |  |  | Мешковина | м2 | 0,27 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,717 |
| Е45-58.3 | до 150 м | " | Бетон тяжелый мелкозернистый класса 22,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,019 |
|  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 0,812 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0011 |
|  |  |  | Бревна строительные диам. 18 см, сорт II, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,019 |
|  |  |  | Бруски обрезные 40х60 мм, сорт II, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, сорт II, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Щиты из досок толщ. 25 мм | м2 | 0,008 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,165 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 1,6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 2,49 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0,682 |
|  |  |  | Детали крепежные | кг | 0,358 |
|  |  |  | Диаммонийфосфат, ГОСТ 8515-75 | кг | 0,539 |
|  |  |  | Аммоний сернокислый, ГОСТ 3769-78 | кг | 0,135 |
|  |  |  | Контакт керосиновый | кг | 0,081 |
|  |  |  | Смазка солидол жировой, ГОСТ 1033-79 | кг | 0,526 |
|  |  |  | Швеллер №18, ГОСТ 8240-89 | т | 0,72 |
|  |  |  | Канат двойной свивки типа ЛК-Р диам. 14 мм, ГОСТ 14954-80 | м | 0,072 |
|  |  |  |  | кг | 0,058 |
|  |  |  | Мешковина | м2 | 0,223 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,86 |
| Е45-58.4 | до 180 м | " | Бетон тяжелый мелкозернистый класса 22,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,019 |
|  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 0,638 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0011 |
|  |  |  | Бревна строительные диам. 18 см, сорт 2, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,011 |
|  |  |  | Бруски обрезные 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Доски обрезные, толщ. 44 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,023 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 1,6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 2,4 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0,671 |
|  |  |  | Детали крепежные | кг | 1,159 |
|  |  |  | Диаммонийфосфат, ГОСТ 8515-75 | кг | 0,392 |
|  |  |  | Аммоний сернокислый, ГОСТ 3769-78 | кг | 0,098 |
|  |  |  | Контакт керосиновый | кг | 0,059 |
|  |  |  | Смазка солидол жировой, ГОСТ 1033-79 | кг | 0,391 |
|  |  |  | Мешковина | м2 | 0,062 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,548 |
| Е45-58.5 | до 240 м | " | Бетон тяжелый мелкозернистый класса 22,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,019 |
|  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Арматура для крепления опалубки проемов, боровов | кг | 0,514 |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 0,585 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0011 |
|  |  |  | Бревна строительные диам. 18 см, сорт 2, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,0033 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0004 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0159 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,129 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 1,6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 2,19 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0,704 |
|  |  |  | Детали закладные для защитных перекрытий и крепления опалубки | кг | 0,274 |
|  |  |  | Конструкции металлические защитных перекрытий | кг | 4,1 |
|  |  |  | Скобы строительные, 12х100х200 мм, ГОСТ 24140-80 | кг | 0,115 |
|  |  |  | Диаммонийфосфат, ГОСТ 8515-75 | кг | 0,341 |
|  |  |  | Аммоний сернокислый, ГОСТ 3769-78 | кг | 0,085 |
|  |  |  | Контакт керосиновый | кг | 0,051 |
|  |  |  | Смазка солидол жировой, ГОСТ 1033-79 | кг | 0,298 |
|  |  |  | Мешковина | м2 | 0,058 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,548 |
| Е45-58.6 | до 330 м | " | Бетон тяжелый мелкозернистый класса 22,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,019 |
|  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | т | no проекту |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 0,527 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0011 |
|  |  |  | Бревна строительные диам. 18 см, сорт 2, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,0005 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0004 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,061 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 1,6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 3,14 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0,024 |
|  |  |  | Детали закладные для защитных перекрытий и крепления опалубки | кг | 0,59 |
|  |  |  | Конструкции металлические защитных перекрытий | кг | 6,835 |
|  |  |  | Скобы строительные, 12х100х200 мм, ГОСТ 24140-80 | кг | 0,004 |
|  |  |  | Диаммонийфосфат, ГОСТ 8515-75 | кг | 0,163 |
|  |  |  | Аммоний сернокислый, ГОСТ 3769-78 | кг | 0,041 |
|  |  |  | Контакт керосиновый | кг | 0,025 |
|  |  |  | Смазка солидол жировой, ГОСТ 1033-79 | кг | 0,332 |
|  |  |  | Толь, ГОСТ 10999-76 | м2 | 0,005 |
|  |  |  | Мешковина | м2 | 0,029 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,456 |

Раздел 21. ФУТЕРОВКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ

Таблица 45-59. Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом

Состав работ: 01. Подбор и наколка кирпича. 02. Нанесение раствора на кирпич. 03. Кладка кирпича с осаживанием. 04. Устройство и разборка рабочих площадок.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб высотой: |  |  |  |  |
| Е45-59.1 | до 30 м | 1 м3 футеровки | Кирпич глиняный обыкновенный, 250х120х65 мм, М 100, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,493 |
|  |  |  | Раствор цементно-глиняный (марка по проекту) | м3 | 0,21 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
| Е45-59.2 | до 60 м |  | Кирпич глиняный обыкновенный, 250х120х65 мм, М 100, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,484 |
|  |  |  | Раствор цементно-глиняный (марка по проекту) | м3 | 0,21 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,25 |
| Е45-59.3 | более 60 м | " | Кирпич глиняный обыкновенный, 250х120х65 мм, М 100, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,473 |
|  |  |  | Раствор цементно-глиняный (марка по проекту) | м3 | 0,21 |
|  |  |  | Бруски обрезные 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,011 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |

Таблица 45-60. Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом

Состав работ: 01. Подбор и наколка кирпича. 02. Нанесение раствора на кирпич. 03. Кладка кирпича с осаживанием. 04. Разборка и повторный монтаж защитных перекрытий. 05. Частичная разборка и восстановление футеровочной площадки при прохождении консолей.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: |  |  |  |  |
| Е45-60.1 | до 90 м | 1 м3 футеровки | Кирпич глиняный обыкновенный 250х120х65 мм, М 100, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,477 |
|  |  |  | Раствор цементно-глиняный (марка по проекту) | м3 | 0,2 |
|  |  |  | Бруски обрезные 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,012 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,23 |
| Е45-60.2 | до 120 м | " | Кирпич глиняный обыкновенный 250х120х65 мм, М 100, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,477 |
|  |  |  | Раствор цементно-глиняный (марка по проекту) | м3 | 0,2 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,012 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,232 |
| Е45-60.3 | до 150 м | " | Кирпич глиняный обыкновенный, 250х120х65 мм, М 100, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,477 |
|  |  |  | Раствор цементно-глиняный (марка по проекту) | м3 | 0,2 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,015 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,235 |
| Е45-60.4 | до 180 м | " | Кирпич глиняный обыкновенный, 250х120х65 мм, М 100, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,477 |
|  |  |  | Раствор цементно-глиняный (марка по проекту) | м3 | 0,2 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,016 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,238 |
| Е45-60.5 | до 240 м | " | Кирпич глиняный обыкновенный, 250х120х65 мм, М 100, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,477 |
|  |  |  | Раствор цементно-глиняный (марка по проекту) | м3 | 0,2 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,018 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,261 |
| Е45-60.6 | до 330 м | " | Кирпич глиняный обыкновенный, 250х120х65 мм, М 100, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,477 |
|  |  |  | Раствор цементно-глиняный (марка по проекту) | м3 | 0,2 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,64 |

Таблица 45-61. Футеровка теплоизоляционными диатомитовыми изделиями

Состав работ: 01. Подбор и наколка изделий. 02. Нанесение раствора на изделия. 03. Кладка изделий с осаживанием. 04. Частичная разборка и восстановление футеровочной площадки при прохождении консолей.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Футеровка теплоизоляционными диатомитовыми изделиями монолитных железобетонных труб высотой: |  |  |  |  |
| Е45-61.1 | до 120 м | 1 м3 футеровки | Изделия диатомитовые, ГОСТ 2694-78 | м3 | 0,97 |
|  |  |  | Раствор диатомитовый | м3 | 0,19 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,012 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,179 |
| Е45-61.2 | до 150 м | " | Изделия диатомитовые, ГОСТ 2694-78 | м3 | 0,97 |
|  |  |  | Раствор диатомитовый | м3 | 0,19 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,015 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,225 |

Таблица 45-62. Футеровка алюмосиликатными изделиями

Состав работ: 01. Сортировка и маркировка изделий. 02. Теска изделий. 03. Нанесение раствора на изделия. 04. Кладка изделий с осаживанием. 05. Устройство и разборка рабочих площадок.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб высотой: |  |  |  |  |
| Е45-62.1 | до 30 м | 1 м3 футеровки | Изделия алюмосиликатные шамотные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-31, ГОСТ 6137-80 | кг | 200,0 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
| Е45-62.2 | до 60 м | " | Изделия алюмосиликатные шамотные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-31, ГОСТ 6137-80 | кг | 180,0 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,25 |
| Е45-62.3 | более 60 м | " | Изделия алюмосиликатные шамотные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-31, ГОСТ 6137-80 | кг | 220,0 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |

Таблица 45-63. Футеровка алюмосиликатными изделиями

Состав работ: 01. Сортировка и маркировка изделий. 02. Теска изделий. 03. Нанесение раствора на изделия. 04. Кладка изделий с осаживанием. 05. Разборка и повторный монтаж защитных перекрытий. 06. Частичная разборка и восстановление футеровочной площадки при прохождении консолей.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Футеровка алюмосиликатными изделиями железобетонных труб высотой: |  |  |  |  |
| Е45-63.1 | до 120 м | 1 м3 футеровки | Изделия алюмосиликатные шамотные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 180,0 |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 48,0 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,011 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,15 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,066 |
| Е45-63.2 | до 150 м | " | Изделия алюмосиликатные шамотные, ГОСТ 8691-73 | % | 104,9 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 180,0 |
|  |  |  | Портландцемент М 400, ГОСТ 10178-85 | кг | 48,0 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,012 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,17 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,066 |

Таблица 45-64. Футеровка кислотоупорным кирпичом

Состав работ: 01. Сортировка и маркировка кирпича. 02. Нанесение раствора на кирпич. 03. Кладка кирпича с осаживанием. 04. Разборка и повторный монтаж защитных перекрытий. 05. Частичная разборка и восстановление футеровочной площадки при прохождении консолей.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных промышленных труб высотой: |  |  |  |  |
| Е45-64.1 | до 90 м | 1 м3 футеровки | Кирпич кислотоупорный: фасонный, радиальный, поперечный и продольный марки КРП, КРПР, класса А, ГОСТ 474-90 | т | 2,15 |
|  |  |  | Мука андезитовая кислотоупорная марки Б, ТУ 6-12-37-72 | т | 0,2 |
|  |  |  | Натрий кремнефтористый технический, сорт 1, ГОСТ 87-77 | кг | 12,0 |
|  |  |  | Стекло жидкое калийное | кг | 75,1 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,019 |
| Е45-64.2 | до 120 м | " | Кирпич кислотоупорный: фасонный, радиальный, поперечный и продольный марки КРП, КРПР, класса А, ГОСТ 474-90 | т | 2,15 |
|  |  |  | Мука андезитовая кислотоупорная марки Б, ТУ 6-12-37-72 | т | 0,2 |
|  |  |  | Натрий кремнефтористый технический, сорт 1, ГОСТ 87-77 | кг | 12,0 |
|  |  |  | Стекло жидкое калийное | кг | 75,1 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,021 |
| Е45-64.3 | до 150 м | " | Кирпич кислотоупорный: фасонный, радиальный, поперечный и продольный марки КРП, КРПР, класса А, ГОСТ 474-90 | т | 2,15 |
|  |  |  | Мука андезитовая кислотоупорная марки Б, ТУ 6-12-37-72 | т | 0,2 |
|  |  |  | Натрий кремнефтористый технический, сорт 1, ГОСТ 87-77 | кг | 12,0 |
|  |  |  | Стекло жидкое калийное | кг | 75,1 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,023 |
| Е45-64.4 | до 180 м | " | Кирпич кислотоупорный: фасонный, радиальный, поперечный и продольный марки КРП, КРПР, класса А, ГОСТ 474-90 | т | 2,15 |
|  |  |  | Мука андезитовая кислотоупорная марки Б, ТУ 6-12-37-72 | т | 0,2 |
|  |  |  | Натрий кремнефтористый технический, сорт 1, ГОСТ 87-77 | кг | 12,0 |
|  |  |  | Стекло жидкое калийное | кг | 75,1 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,025 |
| E45-64.5 | до 240 м | " | Кирпич кислотоупорный: фасонный, радиальный, поперечный и продольный марки КРП, КРПР, класса А, ГОСТ 474-90 | т | 2,15 |
|  |  |  | Мука андезитовая кислотоупорная марки Б, ТУ 6-12-37-72 | т | 0,2 |
|  |  |  | Натрий кремнефтористый технический, сорт 1, ГОСТ 87-77 | кг | 12,0 |
|  |  |  | Стекло жидкое калийное | кг | 75,1 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,033 |
| Е45-64.6 | до 330 м | " | Кирпич кислотоупорный: фасонный, радиальный, поперечный и продольный марки КРП, КРПР, класса А, ГОСТ 474-90 | т | 2,15 |
|  |  |  | Мука андезитовая кислотоупорная марки Б, ТУ 6-12-37-72 | т | 0,2 |
|  |  |  | Натрий кремнефтористый технический, сорт 1, ГОСТ 87-77 | кг | 12,0 |
|  |  |  | Стекло жидкое калийное | кг | 75,1 |
|  |  |  | Бруски обрезные, 40х60 мм, сорт 2, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,002 |
|  |  |  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,038 |

Раздел 22. УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ

Таблица 45-65. Установка деталей грозозащиты

Состав работ: 01. Устройство и разборка рабочих площадок. 02. Установка деталей. 03. Сортировка и маркировка. 04. Окраска.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е45-65.1 | Установка деталей грозозащиты | 100 м токоотводящего каната | Конструкции стальные (вид по проекту) | т | 0,48 |
|  |  |  | Канат двойной свивки типа ЛК-Р диам. 12 мм, ГОСТ 14954-80 | м | 105 |
|  |  |  |  | кг | 59,64 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 23494-79 | кг | 0,048 |
|  |  |  | Ксилол нефтяной марки А, ГОСТ 9410-72 | кг | 0,15 |

Таблица 45-66. Установка деталей

Состав работ: 01. Устройство и разборка рабочих площадок. 02. Установка деталей. 03. Сортировка и маркировка. 04. Окраска.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка деталей: |  |  |  |  |
| Е45-66.1 | скрепляющих колец | 1 т деталей | Конструкции стальные (вид по проекту) | т | 1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 23494-79 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Ксилол нефтяной марки А, ГОСТ 9410-72 | кг | 0,31 |
| Е45-66.2 | ходовых скоб | " | Конструкции стальные (вид по проекту) | т | 1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 23494-79 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Ксилол нефтяной марки А, ГОСТ 9410-72 | кг | 0,31 |
| Е45-66.3 | ограждения ходовых скоб | " | Конструкции стальные (вид по проекту) | т | 1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 23494-79 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Ксилол нефтяной марки А, ГОСТ 9410-72 | кг | 0,31 |
| Е45-66.4 | светофорных площадок с ограждениями | " | Конструкции стальные (вид по проекту) | т | 1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 23494-79 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Ксилол нефтяной марки А, ГОСТ 9410-72 | кг | 0,31 |
| Е45-66.5 | обжима верха трубы (чугунное литье) | " | Конструкции стальные (вид по проекту) | т | 1 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 23494-79 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Ксилол нефтяной марки А, ГОСТ 9410-72 | кг | 0,31 |

Раздел 24. ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЫ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица 45-69. Набивка угольной подовой массой

Состав работ: 01. Подготовка угольной массы. 02. Набивка массы с механическим уплотнением.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Набивка угольной подовой массой: |  |  |  |  |
| Е45-69.1 | подушки | 1 т | Масса подовая угольная СТУ-72 ЦН-11-61 антрацитовая | т | 1,1 |
|  |  |  | Кокс каменноугольный фр. 25-40 мм, ГОСТ 9434-75 | т | 0,24 |
|  |  |  | Дрова березовые, ГОСТ 3243-88 | м3 | 0,03 |
| Е45-69.2 | подины | " | Масса подовая угольная | т | 1,1 |
|  |  |  | Кокс каменноугольный фр. 25-40 мм, ГОСТ 9434-75 | т | 0,24 |
|  |  |  | Дрова березовые, ГОСТ 3243-88 | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,1 |

Таблица 45-70. Установка угольных блоков и подовых секций

Состав работ: 01. Сортировка блоков. 02. Пригоночная и конструктивная теска и фрезеровка блоков. 03. Установка блоков.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка: |  |  |  |  |
| Е45-70.1 | боковых угольных блоков | 1 т | Блоки угольные боковые | т | 1,12 |
| Е45-70.2 | подовых секций | " | Подовые угольные секции | т | 0,46 |
|  |  |  | Сталь полосовая 115х230 мм, ГОСТ 103-76 | т | 0,43 |
|  |  |  | Чугун марки МК-1, ГОСТ 805-80 | т | 0,144 |
|  | - |  | Песок речной, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Глина огнеупорная молотая марок БЛПСО, БЛСО, ТУ 14-8-90-74 | кг | 3,0 |
|  |  |  | Кокс каменноугольный фр. 25-40 мм, ГОСТ 9434-75 | кг | 21 |
|  |  |  | Известняк | кг | 50,0 |
|  |  |  | Ферросилиций | кг | 13,2 |
|  |  |  | Феррофосфор | кг | 6,6 |
|  |  |  | Сода кальцинированная техническая, ГОСТ 2263-79 | кг | 2 |
|  |  |  | Дрова березовые, ГОСТ 3243-88 | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Кирпич алюмосиликатный шамотный, ГОСТ 8691-73 | кг | 13,0 |
|  |  |  | Масса подовая угольная | кг | 5,4 |
|  |  |  | Асбест хризотиловый марки М-6-40, ГОСТ 12871-83Е | кг | 2 |
|  |  |  | Стекло жидкое калийное | кг | 2 |
|  |  |  | Картон асбестовый КАОН-1 толщ. 5 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Гидроэмаль | кг | 0,02 |
|  |  |  | Карбид кальция, ГОСТ 1460-81 | кг | 2 |
|  |  |  | Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,14 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,2 |

Таблица 45-71. Формовка анода с верхним подводом тока

Состав работ: 01. Изготовление и установка обечаек, донного листа и подставок. 02. Установка узлов крепления и формовка анода из анодной массы.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е45-71.1 | Формовка анода с верхним подводом тока | 1 т | Детали узла крепления штыря | т | 0,15 |
|  |  |  | Конструкции металлические стальной обечайки, крышек | 1000 шт. | 0,047 |
|  |  |  | Масса подовая угольная | т | 1,03 |
|  |  |  | Картон асбестовый КАОН-1 толщ. 5 мм, ГОСТ 2850-80 | т | 1,03 |
|  |  |  | Алюминий листовой толщ. 2 мм, ГОСТ 21631-76Е | кг | 16,0 |
|  |  |  | Заклепки алюминиевые диам. 6 мм | кг | 1 |

Таблица 45-72. Установка токоподводящих штырей и анодов

Состав работ: 01. Установка токоподводящих штырей. 02. Сортировка угольных обожженных блоков. 03. Сборка с кронштейнами и токоподводящими анододержателями. 04. Заливка панелей, кронштейнов чугуном. 05. Установка обожженных анодов в сборе с деталями узла крепления (зажима с выверкой).

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка: |  |  |  |  |
| Е45-72.1 | токоподводящих штырей | 1 т | Штыри токоподводящие | т | 1 |
|  |  |  | Алюминий чушковый, ГОСТ 11070-74 | кг | 3 |
|  |  |  | Сталь листовая толщ. 4 мм, ГОСТ 19903-74 | кг | 3 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Кокс каменноугольный фр. 25-40 мм, ГОСТ 9434-75 | кг | 5 |
|  |  |  | Дрова березовые, ГОСТ 3243-88 | м3 | 0,002 |
| E45-72.2 | анодов с обожженными угольными блоками | " | Угольные обожженные аноды | т | 1,01 |
|  |  |  | Чугун литейный, ГОСТ 4832-80 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Конструкции металлические мелкие, анододержатели, кронштейны, детали крепления (вид по проекту) | т | 0,46 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Порошок графитовый фр. 25-40 мм, ГОСТ 9434-75 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Известняк | кг | 14,0 |
|  |  |  | Ферросилиций | кг | 2 |
|  |  |  | Феррофосфор | кг | 4 |
|  |  |  | Сода кальцинированная техническая, ГОСТ 2263-79 | кг | 1 |
|  |  |  | Мертели огнеупорные алюмосиликатные шамотные марки МШ-42, ГОСТ 6137-80 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Кирпич алюмосиликатный шамотный, ГОСТ 8691-73 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Кокс каменноугольный фр. 25-40 мм, ГОСТ 9434-75 | кг | 60 |
|  |  |  | Дрова березовые, ГОСТ 3243-88 | м3 | 0,01 |

Раздел 25. ФУТЕРОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧЕЙ

Таблица 45-74. Футеровка цементных вращающихся печей

Состав работ: 01. Укладка огнеупорного жаростойкого бетона. 02. Футеровка зон печи огнеупорными изделиями. 03. Установка и снятие безраспорочных креплений футеровки. 04. Конструктивная теска огнеупорных изделий. 05. Установка и перестановка подмостей. 06. Приготовление бетона и раствора.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е45-74.1 | Футеровка цементных вращающихся печей | 1 м3 футеровки | Изделия алюмосиликатные, ГОСТ 21436-75 | т | 0,92 |
|  |  |  | Изделия магнезиальные (периклазовые) и магнезиально-шпинелидные (периклазошпинелидные), ГОСТ 21436-75 | т | 1,5 |
|  |  |  | Бетон жаростойкий (марка по проекту), ГОСТ 20910-90 | м3 | 0,1 |
|  |  |  | Раствор огнеупорный | м3 | 0,18 |
|  |  |  | Конструкции крепления металлические | кг | 5,5 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,5 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, сорт 3, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,013 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,5 |

Раздел 26. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ И ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Таблица 45-75. Отделочные работы и защита от коррозии

Состав работ: 01. Подготовка бетонной поверхности. 02. Приготовление замазки и затирка поверхности. 03. Приготовление 20 %-го раствора серной кислоты и окисловка поверхности. 04. Приготовление рабочих составов, нанесение грунтовочного слоя краскораспылителем. 05. Нанесение шпатлевочного слоя кистью и шпателем. 06. Приготовление окрасочных составов и маркировочная окраска.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е45-75.1 | Затирка андезитовой замазкой толщиной 3 мм промышленных труб высотой до 250 м | 1 м2 поверхности | Мука андезитовая кислотоупорная марки Б, ТУ 6-12-37-72 | кг | 6,45 |
|  |  |  | Натрий кремнефтористый технический, сорт 1, ГОСТ 87-77 | кг | 0,32 |
|  |  |  | Стекло жидкое калийное | кг | 3,23 |
| Е45-75.2 | Окисловка за 3 раза серной кислотой промышленных труб высотой до 250 м | " | Кислота серная техническая, ГОСТ 4204-77 | кг | 0,23 |
|  | Защита от коррозии промышленных труб высотой до 250 м: |  |  |  |  |
| Е45-75.3 | шпатлевкой ЭП-0010 | " | Шпатлевка ЭП-0010, ГОСТ 28379-89 | кг | 0,98 |
|  |  |  | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А, ГОСТ 9880-76Е | кг | 0,31 |
|  |  |  | Ацетон технический, сорт 1, ГОСТ 2768-84 | кг | 0,12 |
|  |  |  | Отвердитель № 1, ТУ 6-10-1263-77 | кг | 0,09 |
| E45-75.4 | эпоксидно-каменноугольным составом | " | Асбест хризотиловый марки М-6-40, ГОСТ 12871-83Е | кг | 0,05 |
|  |  |  | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А, ГОСТ 9880-76Е | кг | 0,34 |
|  |  |  | Ацетон технический, сорт 1, ГОСТ 2768-84 | кг | 0,14 |
|  |  |  | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А, ТУ 6-02-1099-83 | кг | 0,06 |
|  |  |  | Смола эпоксидная марки ЭД-20, ГОСТ 10587-84 | кг | 0,61 |
|  |  |  | Смола каменноугольная | кг | 0,61 |
|  |  |  | Мука андезитовая кислотоупорная марки Б, ТУ 6-12-37-72 | кг | 0,1 |
| Е45-75.5 | Маркировочная окраска в 4 слоя эмалью ХВ-785 промышленных труб высотой до 320 м | " | Эмаль ХВ-785, ГОСТ 7313-75 | кг | 0,29 |
|  |  |  | Грунтовка ХС-010, химстойкая, ГОСТ 9355-81 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Лак ХВ-784, ГОСТ 7313-75 | кг | 0,18 |
|  |  |  | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А, ГОСТ 9880-76Е | кг | 0,2 |
|  |  |  | Растворитель марки Р-4, ГОСТ 7827-74 | кг | 0,17 |
|  |  |  | Шланг резиновый (рукав) | м | 0,02 |

Таблица 45-76. Изготовление и установка скоб и анкеров для армирования бетона

Состав работ: 01. Изготовление и установка скоб и анкеров с электроприхваткой. 02. Приварка скоб и анкеров.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е45-76.1 | Изготовление и установка скоб и анкеров для армирования бетона | 1 м3 армированного бетона | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 65 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,9 |

Содержание

Техническая часть

Раздел. 01. КЛАДКА ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Таблица 45-1. Кладка конструктивных элементов доменных печей

Раздел 02. КЛАДКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Таблица 45-2. Кладка стен воздухонагревателей доменных печей

Таблица 45-3. Кладка стен воздухонагревателей доменных печей

Таблица 45-4. Кладка купола воздухонагревателей доменных печей

Таблица 45-5. Кладка купола воздухонагревателей доменных печей

Таблица 45-6. Кладка арок воздухонагревателей доменных печей

Таблица 45-7. Кладка арок воздухонагревателей доменных печей

Раздел 03. КЛАДКА ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ МАРТЕНОВСКИХ ПЕЧЕЙ

Таблица 45-8. Кладка верхнего строения мартеновских печей

Раздел 04. КЛАДКА КОКСОВЫХ ПЕЧЕЙ

Таблица 45-9. Кладка коксовых печей

Таблица 45-10. Доставка огнеупорных изделий от склада до шахты тепляка

Раздел 05. КЛАДКА ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ВАННЫХ СТЕКЛОВАРЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Таблица 45-11. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей

Раздел 06. ОБМУРОВКА ПАРОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ

Таблица 45-12. Обмуровка алюмосиликатными изделиями

Таблица 45-13. Обмуровка кирпичом

Таблица 45-14. Обмуровка жаростойким бетоном

Таблица 45-15. Разные работы при обмуровке жаростойким бетоном

Таблица 45-16. Обмуровка теплоизоляционным бетоном

Таблица 45-17. Обмуровка поверхности котлов

Таблица 45-18. Набивка массой огнеупорной

Таблица 45-19. Очистка ошипованной поверхности зажигательных поясов и подов топок перед набивкой

Таблица 45-20. Торкретирование огнеупорным раствором

Таблица 45-21. Изоляция горелок

Таблица 45-22. Уплотнительная обмазка поверхности котлов

Раздел 07. КЛАДКА НАСАДОК

Таблица 45-23. Кладка насадок

Таблица 45-24. Кладка насадок

Раздел 08. ФУТЕРОВКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ

Таблица 45-25. Футеровка алюмосиликатными изделиями трубопроводов

Таблица 45-26. Футеровка алюмосиликатными высокоглиноземистыми изделиями трубопроводов

Таблица 45-27. Футеровка алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными изделиями трубопроводов

Таблица 45-28. Футеровка диатомитовыми изделиями трубопроводов

Раздел 09. КЛАДКА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО И ДИАТОМИТОВОГО КИРПИЧА

Таблица 45-29. Кладка из обыкновенного глиняного кирпича

Таблица 45-30. Кладка из диатомитового кирпича

Таблица 45-31. Кладка из обыкновенного глиняного кирпича

Таблица 45-32. Кладка из диатомитового кирпича

Таблица 45-33. Кладка из обыкновенного глиняного кирпича

Таблица 45-34. Кладка из диатомитового кирпича

Раздел 10. КЛАДКА ИЗ ШАМОТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 45-35. Кладка конструктивных элементов общих для печей различного назначения из шамотных изделий

Раздел 11. КЛАДКА ИЗ ШАМОТНЫХ ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 45-36. Кладка конструктивных элементов общих для печей различного назначения из шамотных фасонных изделий

Раздел 12. КЛАДКА ИЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ШАМОТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 45-37. Кладка конструктивных элементов общих для печей различного назначения из шамотных теплоизоляционных изделий

Таблица 45-38. Кладка арок, сводов цилиндрических и сводов купольных из шамотных теплоизоляционных изделий

Раздел 13. КЛАДКА ИЗ ДИНАСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 45-39. Кладка конструктивных элементов, общих для печей различного назначения, из динасовых изделий

Раздел 14. КЛАДКА ИЗ ФАСОННЫХ ДИНАСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 45-40. Кладка конструктивных элементов общих для печей различного назначения из фасонных динасовых изделий

Раздел 15. КЛАДКА ИЗ ХРОМИТОПЕРИКЛАЗОВЫХ, ПЕРИКЛАЗОВЫХ, ПЕРИКЛАЗОШПИНЕЛИДНЫХ И ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 45-41. Кладка конструктивных элементов, общих для печей различного назначения, из периклазовых, периклазошпинелидных и высокоглиноземистых изделий.

Раздел 16. НАБИВКА ОГНЕУПОРНОЙ МАССОЙ ИЛИ ОГНЕУПОРНЫМ БЕТОНОМ И ЗАКЛАДКА ПОЛОСТЕЙ

Таблица 45-42. Набивка углеродистой массой

Таблица 45-43. Заполнение шамотно-цементным раствором

Таблица 45-44. Набивка огнеупорным бетоном

Таблица 45-45. Закладка полостей кирпичным ломом из глиняного обыкновенного кирпича

Таблица 45-46. Закладка полостей ломом из шамотного кирпича

Таблица 45-47. Закладка полостей глинобетоном с применением щебня из глиняного обыкновенного кирпича

Таблица 45-48. Закладка полостей глинобетоном с щебнем из шамотных изделий

Раздел 17. ИЗОЛЯЦИЯ КЛАДКИ ПЕЧЕЙ, КОТЛОВ, ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица 45-49. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном

Таблица 45-50. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым шнуром

Таблица 45-51. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов диатомитовым порошком М-600

Таблица 45-52. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов гранулированным шлаком или кварцевым песком

Таблица 45-53. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов шамотным мертелем с асбестом

Таблица 45-54. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов диатомитовой обожженной крошкой

Таблица 45-55. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов гранулированным шлаком или кварцевым песком с асбестом

Раздел 18. КРУЖАЛА И ОПАЛУБКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И БОРОВОВ

Таблица 45-56. Кружала и опалубка для промышленных печей и боровов

Раздел 19. КЛАДКА СТВОЛОВ КИРПИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ

Таблица 45-57. Кладка стволов кирпичных промышленных труб

Таблица 45-58. Возведение монолитных железобетонных труб

Раздел 21. ФУТЕРОВКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ

Таблица 45-59. Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом

Таблица 45-60. Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом

Таблица 45-61. Футеровка теплоизоляционными диатомитовыми изделиями

Таблица 45-62. Футеровка алюмосиликатными изделиями

Таблица 45-63. Футеровка алюмосиликатными изделиями

Таблица 45-64. Футеровка кислотоупорным кирпичом

Раздел 22. УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ

Таблица 45-65. Установка деталей грозозащиты

Таблица 45-66. Установка деталей

Раздел 24. ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЫ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица 45-69. Набивка угольной подовой массой

Таблица 45-70. Установка угольных блоков и подовых секций

Таблица 45-71. Формовка анода с верхним подводом тока

Таблица 45-72. Установка токоподводящих штырей и анодов

Раздел 25. ФУТЕРОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧЕЙ

Таблица 45-74. Футеровка цементных вращающихся печей

Раздел 26. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ И ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Таблица 45-75. Отделочные работы и защита от коррозии

Таблица 45-76. Изготовление и установка скоб и анкеров для армирования бетона