Закрытое Акционерное Общество

«Карьер Гора Хрустальная»

Разработано	Утверждаю

Технолог цеха сухих строительных смесей		      Директор

ЗАО «Карьер Гора Хрустальная» 				      ЗАО «Карьер Гора Хрустальная»

_____________________А.Е. Мельников	                                   ____________________А.П. Буйров

«____» _______________2010 г.	 «____» _______________2010 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на ремонт бетонных и железобетонных конструкций

с помощью ремонтных смесей марки МБР
(тиксотропного типа)

Екатеринбург

2010

Технологическая карта разработана  с целью облегчить планирование ремонтных работ с использованием ремонтных смесей марки МБР. Технологическая карта разработана на основании прогрессивных методов организации строительства и производства работ с использованием комплексной механизации, передовых методов труда рабочих и новаторов-строителей.

1

2

3

Содержание

Материалы и область их применения

Характеристика МБР, транспортирование и хранение

Организация технологического процесса

3

5

7

4

5

6

7

Потребность в материально-технических ресурсах

Технико-экономические показатели

Контроль качества при производстве ремонтных работ

Техника безопасности

18

22

23

29

Приложение А Основные признаки состояния бетонных и железобетонных

конструкций и арматурной стали

Ссылочные документы

32

33

1  МАТЕРИАЛЫ И ОБЛАСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Технологическая карта регламентирует операции по ремонту конструкций

строительными растворами  (бетонами) МБР 300, МБР 400 и МБР 500 изготавливаемыми из одноименных сухих смесей.

1.2 Поименованные сухие смеси производят в России по техническим условиям 
ТУ 5745-008-16767071-2006, зарегистрированным в ФГУ «Уральский центр стандартизации, метрологии и сертификации».

1.3   Тиксотропные сухие смеси МБР приготавливают на основе портландцемента с нормированным  минералогическим составом, фракционированного песка, модифицирующих добавок.

1.4 Подготовка составов МБР к использованию состоит в смешении сухих смесей с водой. Подготовленная к применению масса тиксотропных составов обладает  повышенной связностью. Ее наносят на вертикальные, потолочные и наклонные поверхности растворонасосами или вручную без применения опалубки. Использовать установки высокого давления для торкретирования не рекомендуется.

1.5 Тиксотропные составы МБР предназначены к использованию:

- при ремонте конструкций, воспринимающих статические и динамические нагрузки в различных средах;

- для защиты сооружений от вод, содержащих сульфиды и хлориды, в том числе от морской воды;

- чистовой отделки конструкций с пористой и неровной поверхностью.

Накопленный опыт показывает, что составы МБР могут успешно использоваться для восстановления и продления ресурса конструкций в зданиях и сооружениях различных отраслей народного хозяйства, в том числе:

- транспорта (мосты, тоннели, аэродромные покрытия);

- энергетики (плотины, опоры ЛЭП, дымовые трубы);

- промышленности (каркасы зданий, подкрановые балки, плиты покрытия;

- перекрытия, емкости для хранения жидкостей);

- жилищно-коммунального хозяйства  (коллекторы, очистные сооружения, резервуары).

1.6 Использование составов МБР обеспечивает возможность высококачественного ремонта практически любых бетонных и железобетонных конструкций за счет сочетания таких физико-механических и технологических свойств как высокая прочность, безусадочность, пластичность, водонепроницаемость и химстойкость, быстрый набор прочности.

1.7 Привязка технологической карты непосредственно к объекту заключается в уточнении схемы производства работ, объемов работ, затрат труда, продолжительности производства работ в зависимости от конструктивного решения ремонтируемых поверхностей и потребности в материально – технических ресурсах.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА РЕМОНТНЫХ СМЕСЕЙ МБР, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

2.1. Физико-механические показатели ремонтных смесей МБР приведены в таблице 1.

Таблица 1

Технические характеристики ремонтных смесей

| Показатель |  | Наименование смеси |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тиксотропный тип |  |  |
|  |  | МБР 300 | МБР 400 | МБР 500 |
| Наименование нормативной документации |  | ТУ 5745-008-16767071-06, сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ88.Н00107 от 16.04.08 |  |  |
| Внешний вид |  | Цементно-песчаная смесь серого цвета без механических примесей и комков |  |  |
| Максимальный размер частиц, мм |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Влажность смеси, % |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Насыпная плотность, кг/м3 |  | 1350 | 1350 | 1380 |
| Удобоукладываемость | Глубина погружения растворного конуса, см | 6-9 | 8-9 | 8-9 |
|  | Расплыв конуса, мм |  |  |  |
| Вода затворения, мл/кг сухой смеси |  | 0,22 | 0,2 | 0,2 |
| Плотность затвердевшего раствора, кг/м3 |  | 2026 | 2010 | 2000 |
| Расход для приготовления, 1 м3 раствора |  | 1900 | 1900 | 1900 |
| Прочночть на сжатие, МПа после хранения | 1 сут. | 8,5 | 9,0 | 10,0 |
|  | 3 сут. | 26,5 | 26,0 | 26,0 |
|  | 7 сут. | 31,0 | 30,0 | 34,0 |
|  | 28 сут. | 32,0 | 40,0 | 50,0 |
| Прочночть при изгибе, МПа после хранения | 1 сут. | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
|  | 3 сут. | 4,3 | 4,3 | 4,5 |
|  | 7 сут. | 6,2 | 6,5 | 7,0 |
|  | 28 сут. | 7,7 | 8,2 | 9,0 |
| Прочночть на отрыв от бетонной поверхности, МПа после хранения | 3 сут. | 0,6 | 0,75 | 0,77 |
|  | 7 сут. | 1,36 | 1,13 | 0,98 |
|  | 28 сут. | 1,75 | 1,75 | 1,77 |
| Марка по водопроницаемости |  | W20 | W18 | W18 |
| Марка по морозостойкости |  | F400 | F400 | F400 |
| Линейные изменения не выше, мм/м |  | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 |

2.2  МБР поставляются бумажных мешках (ГОСТ 2226-88). Масса нетто отдельного мешка

должна быть 25 ± 0,2 кг.

По согласованию с потребителем допускается упаковывать смесь в иную тару, обеспечивающую сохранность материала.

Бумажные мешки должны быть уложены на поддоны, соответствующие ГОСТ 9078.

2.3 Маркировка материалов должна быть отчетливой, наноситься на каждую

единицу и содержать:

- наименование смеси;

- наименование и адрес предприятия-изготовителя, телефон;

- условное обозначение материала;

- номер партии;

- количество воды затворения сухой смеси;

- инструкцию по применению;

- массу (нетто) материала, кг;

- дату изготовления (число, месяц, год);

- гарантийный срок хранения;

- обозначение ТУ.

Маркировка наносится типографическим способом, штампованием или с использованием этикетки для мягких контейнеров.

Транспортная маркировка должна осуществляться по ГОСТ 14192 с указанием манипуляционного знака «Беречь от влаги».

2.4 Сухие смеси не относятся к опасным грузам по ГОСТ 19433.

Сухие смеси транспортируются всеми видами закрытого транспорта в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозки грузов.

При транспортировании должно быть исключено попадание на них атмосферных осадков.

При погрузочно-разгрузочных работах, связанных с транспортированием  материалов, должны соблюдаться правила безопасности в  соответствии с ГОСТ 12.3.009.

2.5 Сухие смеси должны храниться в упаковке изготовителя в крытых сухих

складских помещениях с влажностью воздуха не более 70%, при температуре не ниже +5°С. Мешки укладывают на поддоны в ряды по высоте не более 2,0 м, расстояние между рядами поддонов должно быть 1м  для свободного прохода.

В сухих условиях и герметичной упаковке срок хранения сухих смесей 6 месяцев со  дня изготовления.

По истечении срока хранения сухая смесь должна быть проверена на соответствие требованиям ТУ. При подтверждении показателей качества сухая смесь может использоваться по назначению без ограничения в течение 6 месяцев со дня испытаний.

При хранении материала МБР в поврежденных мешках, дальнейшее его применение не рекомендуется.

2.6 Сухие смеси пожаро- и взрывобезопасны, нерадиоактивны. По ГОСТ относятся к веществам IV класса опасности.

При хранении материалов должны соблюдаться требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.3.005.

3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

При приготовлении и работе с бетонной смесью, готовой к применению, следует соблюдать требования СНиП 12-03-99, СНиП III-4-80.

3.1 Подготовительные работы.

3.1.1 До начала производства ремонтных работ на объекте должны быть выполнены следующие работы:

- ограждены места производства работ

- освещены рабочие места;

- завезены на объект и подготовлены к эксплуатации механизмы, приспособления, инструменты, инвентарь;

- проверены механизмы на холостом ходу, тщательно осмотрены шланги, уст-

ранены изломы и перегибы;

- завезены и установлены средства подмащивания (подмости, леса);

- организовано место для размещения склада материалов;

- доставлены в достаточном количестве необходимые составы и материалы;

- проверены подводки электроэнергии, воды и сжатого воздуха;

- произведено обучение рабочих способам приготовления составов;

- произведен инструктаж и ознакомление рабочих со способами и приемами

безопасного ведения работ и организации рабочего места;

3.1.2 Ремонтные работы следует начинать только после:

- обследования состояния конструкций сооружения, разработки дефектной ведомости;

- согласования с заказчиком дефектной ведомости;

- разработки технических решений по ремонту сооружения или его отдельных конструктивных элемент;

- согласования с заказчиком графика выполнения работ;

- получения письменного разрешения на производство работ и допуск к месту их

проведения при необходимости.

Ремонтные работы, только тогда будут успешными, когда в процессе обследования будут  установлены не только виды дефектов и их объем, но и причины, вызывающие их появление, которые должны быть устранены в ходе производства ремонтных работ.

Оценка состояния конструкции может производиться визуально, с помощью фототехники и инструментально. Предпочтение следует отдавать инструментальным способам оценки состояния конструкций по общепринятым методикам их выполнения, используя экспресс методы неразрушающего контроля. При оценке состояния конструкций по основным физико-механическим характеристикам, определяющим долговечность бетона, рекомендуется проводить лабораторные испытания образцов взятых из конструкции.

На бетонных и железобетонных конструкциях зданий и сооружений различают 5 степеней повреждений.

На арматурной стали железобетонных конструкций - три вида коррозии.

Основные признаки состояния бетонных и железобетонных конструкций, а также арматурной стали приводятся в приложении А.

По результатам обследования разрабатывается дефектная ведомость с поясни-

тельной запиской, в которой указываются причины возникновения повреждений, приводятся результаты испытаний.

Дефектная ведомость является исходным документом для разработки технических решений по ремонту сооружения или его отдельных конструктивных элементов.

3.2 Технология выполнения работ

3.2.1 Технологическая последовательность выполнения работ

Ремонтные работы выполняются в следующей технологической последовательности:

- подготовка бетонных и железобетонных поверхностей;

- очистка арматуры, при необходимости, установка дополнительной арматуры;

- обеспыливание поверхности;

- насыщение поверхности водой;

- приготовление бетонной смеси МБР;

- нанесение бетонной смеси МБР;

- уход за обработанной поверхностью.

3.2.2 Подготовка бетонных и железобетонных поверхностей

Способы подготовки бетонной поверхности назначают в зависимости от степени

разрушения конструкции или изделия, вида и объема повреждений, а также вида материала, предназначенного для выполнения ремонтных работ.

Различают четыре способа подготовки бетонных поверхностей:

- механический: с использованием перфораторов, отбойных молотков, проволочно-игольчатого пневмоотбойника, кирок, пескоструйных и дробеструйных установок,

шлифовальных машин и фрез;

- термический: с использованием пропановых или ацетиленово-кислородных горелок (не допускается нагрев бетона более 90° С);

- химический с применением соляной или фосфорной кислот;

- гидравлический с применением установок высокого (120 - 180 атм.) и сверхвысокого (600 - 1200 атм.) давления воды.

В некоторых случаях, в зависимости от условий производства подготовительных работ и необходимых темпов выполнения, следует использовать комбинированные способы подготовки бетонных поверхностей с последовательной обработкой поверхности двумя из перечисленных выше способов.

Механический способ обработки бетонных и железобетонных конструкций можно применять во всех случаях независимо от степени разрушения и применяемых для ремонта материалов, за исключением случаев, когда недопустима запыленность или загрязнение окружающей среды (полы в цехах с высокоточным оборудованием, в пищевой промышленности и других чистых помещениях).

Термический способ используется при небольшой глубине повреждения бетонной поверхности (3 - 5 мм), загрязненной смолами, маслами, остатками резины и другим органическими соединениями. За термической обработкой покрытия всегда должна следовать механическая или гидравлическая обработка.

Химический способ используется только там, где механическая обработка невозможна по санитарно-гигиеническим условиям или в стесненных условиях. Обязательным условием после применения химического способа обработки является обильная промывка бетонных поверхностей водой.

Сильно загрязненные нефтепродуктами, жирами и другими органическими соединениям бетонные поверхности, обладающие достаточной прочностью, подлежат очистке и обезжириванию растворами поверхностно-активных веществ.

Гидравлический способ можно применять во всех случаях и при любой степени

разрушения бетона, за исключением случаев, когда на месте производства работ не допускается изменения влажности окружающей среды. Преимущество гидравлическому способу следует отдавать при подготовке железобетонных конструкций транспортных сооружений, цехов и зданий различного назначения.

При выборе подготовки бетонной поверхности следует учитывать влияние выбранного способа на изменение прочности бетона на отрыв.

При подготовке бетонной поверхности механическим способом работы выполняются в следующей последовательности:

- по контуру ремонтируемого участка алмазным инструментом производится обрезка бетона по плоскости перпендикулярной бетонной поверхности на глубину, не менее глубины ослабленного бетона. Контуры ремонтируемых участков не должны иметь острых углов. Длина зарезов в теле здорового бетона не должна превышать 20 мм;

- с помощью перфоратора  (долота, проволочно-игольчатого пневмоотбойника, водопескосруйной установки) с ремонтируемой поверхности удаляется поврежденный бетон или раствор и цементное молоко. Удаление бетона на глубину разрушения по углам производят перфоратором с малой энергией удара;

- поверхности придается шероховатость перфоратором с зубчатой лопаткой.

Минимальными и достаточными для создания шероховатости являются чередующиеся выступы и впадины 5 мм. Высота выступов или глубина впадин не должна превышать 1/3 максимального размера зерна крупного заполнителя. Вертикальные срезы кромок выемки или трещины выполняются на глубину минимум 10 мм. Этот этап очень важен, поскольку для сцепления МБР со старым бетоном требуется шероховатая поверхность.

3.2.3 Очистка арматуры, при необходимости, установка арматуры

Очистка арматурных стержней выполняется вручную металлическими щетками или механизированным способом с помощью пескоструйной установки. С целью уменьшения влияния вибрации на сцепление арматуры с бетоном, при удалении поврежденного бетона вокруг арматурных стержней не допускается механическое воздействии на арматуру отбойными молотками или перфораторами.

Не допускается повреждение арматурных стержней алмазными дисками. Минимальная глубина резки бетона по периметру ремонтируемого участка с арматурными стержнями должна быть 15 мм, а максимальная не должна превышать толщину защитного слоя.

Вскрытые арматурные стержни должны быть полностью оголены, а зазор между ремонтируемой подготовленной поверхностью бетона и стержнем должен быть не менее 10 мм при крупности заполнителя в ремонтном материале до 5 мм и не менее 20 мм при крупности заполнителя более 
5 мм.

Вскрытые арматурные стержни очищаются от ржавчины методами, указанными в таблице 2.

При необходимости устанавливается дополнительная арматура в соответствии с проектом. Арматуру необходимо закрепить на ремонтируемом бетоне, учитывая, что арматура должна быть утоплена в слое МБР минимум на 10 мм от поверхности.

Старая арматура, а также вновь установленная, должны быть очищены до степени чистоты 
Sa 2 ½,   St 3, F1, Be  в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 2.

Таблица 2

Подготовка металлических поверхностей

| Метод удаления загрязнения | Определение ржавчины степени чистоты | Технические свойства приготовленных металлических поверхностей. Очистка предварительная - если это необходимо.Очистка вторичная производится всегда | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Струйная абразивная очистка | Sa 1 лёгкая струйная очистка | При осмотре поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от слабопристающих окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц. |  |
|  | Sa 2 тщательная струйная очистка | При осмотре поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от большей части прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц. Любые оставшиеся загрязнения должны приставать прочно. |  |
|  | Sa 2 1/2 очень тщательная струйная очистка | При осмотре поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц. Любые оставшиеся следы загрязнений должны выглядеть только как легкое окрашивание в виде пятен или полос. |  |
|  | Sa 3 струйная очистка до визуально чистой стали | При поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц. Она должна иметь однородную металлическую окраску. |  |
| Очистка ручным и механическим инструментом | St 2 тщательная очистка | При осмотре поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от большей части прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц. Любые оставшиеся загрязнения должны приставать прочно. |  |
|  | St 3 очень тщательная очистка | При осмотре поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц. Любые оставшиеся следы загрязнений должны выглядеть только как легкое окрашивание в виде пятен или полос. |  |
| Пламенная очистка | F1 | При осмотре поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц. Любые оставшиеся следы загрязнений должны выглядеть только как легкое окрашивание в виде пятен или полос. | Требуется тщательное вторичное механическое крацевание |
| Травление | Be | Удалены полностью остатки поверхностных слоев, окалина и ржавчина. Она должна иметь однородную металлическую окраску | Предварительно удаляются с поверхности все слои, мешающие травлению |

3.2.4 Обеспыливание и увлажнение поверхности

Непосредственно перед нанесением ремонтного состава поверхность должна быть очищена и увлажнена механизированным способом или вручную. Механизированную очистку поверхности и ее увлажнение выполняют с помощью водоструйной установки, развивающей давление 160-180 атм (если поверхность была очищена от ослабленного бетона водоструйной установкой, развивающей даление 500-600 атм не позднее, чем за 30 минут до начала укладки ремонтного состава, дополнительная очистка и увлажнение не требуются).  Поверхность может также очищаться продувкой сжатым воздухом от компрессора, имеющего масло- и водоотделитель. Увлажнение вручную производится кистью через каждые 15 минут в течение двух часов. Излишки воды удаляются с поверхности сжатым воздухом от компрессора, имеющего маслоотделитель, или поролоновой губкой.

3.2.5 Требования к подготовленным бетонным поверхностям

Физико-механические требования к подготовленным для ремонта бетонным поверхностям устанавливаются в зависимости от типа материала и способа подготовки бетонной поверхности.

Показатели физико-механических свойств ремонтируемого бетона должны соответствовать требованиям:

- прочность бетона на сжатие - не менее 15 МПа;

- влажность, %, не менее 95;

- содержание хлоридов не допускается.

Поверхность должна быть шероховатой; при ремонте составом МБР глубина впадин должна быть не менее 5мм. Поверхность основания должна быть принята согласно СНиП 3.03.01-87.

3.2.6 Приготовление бетонной смеси.

Ремонтные растворы готовятся непосредственно на рабочем месте при помощи миксера или механизированным способом в растворомешалках принудительного действия, в растворо-смесителях агрегата смесительно-насосного типа, штукатурных машин.

Количество воды, требуемое для приготовления бетонной смеси, составляет 18-20% весовых от массы сухой смеси. Более точное соотношение воды и сухой смеси указано в паспорте качества на МБР. Паспорт выдаётся на каждую выпускаемую партию МБР.

Миксер, на базе низкооборотной электродрели  (примерно 300 об/мин) со спиральной мешалкой, следует использовать для небольшого замеса ремонтного раствора. Длина оси мешалки должна быть больше глубины емкости для перемешивания. Приготовление бетонной смеси вручную запрещается.

Мешки с сухой ремонтной смесью открываются незадолго до начала замеса. Для приготовления смеси используется чистые и предварительно увлажненные емкости. Приготовление бетонной смеси производится следующим образом: залив в емкость для смешивания  (включенную растворомешалку) количество воды затворения, рассчитанное на объём приготовляемой бетонной смеси в соответствии с паспортом, быстро и непрерывно всыпают в необходимое количество смеси, перемешивают в течение 5 минуты до получения пластичной смеси без комков. Бетонная смесь может частично потерять пластичность через некоторое время. Восстанавливают пластичность путём повторного перемешивания в течение 2-3 минут без добавления воды.

Повторное введение воды в смесь после схватывания запрещается.

Объем замеса не должен превышать количество смеси, укладываемое в течение 30 минут.

При приготовлении составов вне помещения необходимо предусмотреть защиту сухих смесей от атмосферных осадков (тенты, пленка).

3.2.7 Условия нанесения бетонной смеси

При выполнении работ с использованием сухих смесей МБР температура окружающей среды должна быть в пределах от +50С до + 350С. Не допускается нанесение материала на уже высохшую после увлажнения поверхность.

Для получения высокой ранней прочности и в холодное время года рекомендуется:

- хранить мешки с МБР в теплом месте;

- использовать горячую воду затворения;

- обеспечить защиту нанесенного материала МБР, укрывая его теплоизоляционным материалом.

При очень высокой температуре окружающей среды (выше +35°С) удобоукладываемость раствора ухудшается. Обычно при температуре от +15°С до +25°С МБР сохраняет консистенцию более 
1 часа. При более высоких температурах продолжительность удобоукладываемости прогрессивно уменьшается.

При высокой температуре рекомендуется:

- хранить мешки с МБР в прохладном месте;

- использовать холодную воду;

- готовить раствор в самое холодное время дня.

В жарких условиях особое внимание следует уделить уходу за бетоном: выдерживать поверхности во влажном состоянии, по меньшей мере в течение первых двух дней, затем нанести на обработанную открытую поверхность пленкообразующий консервирующий состав. Уход за бетоном смотри п. 3.2.10.

3.2.8 Нанесение бетонной смеси МБР

Бетонные смеси МБР наносятся на ремонтируемую поверхность вручную с помощью кельмы, терки из нержавеющей стали или механизированным способом  (набрызгом) при помощи агрегатов смесительно-насосных, штукатурных машин и аналогичных им механизмов.

При механизированном нанесении увеличивается расход смеси.

Текстуру последнего слоя можно разгладить с помощью деревянной, пластмассовой или синтетической губчатой терки. Затирка последнего слоя выполняется, когда бетонная смесь начинает схватываться, т.е. когда пальцы будут оставлять на поверхности легкий след, а не утопать.

Нанесение бетонной смеси МБР

Слой при нанесении вручную набрасывается с помощью кельмы или штукатурного ковша слоем от 20 до 40 мм за один проход. При механизированном нанесении смесь подается на поверхность растворонасосом под прямым углом с расстояния 30-100 см  (в зависимости от вида поверхности и используемого оборудования).

При нанесении бетонной смеси МБР толщиной более 40 мм для сдерживания усадочных изменений необходимо устанавливать сетку.

По желанию, с помощью деревянной, пластмассовой или синтетической губчатой терки можно сделать поверхность гладкой. Заглаживание производится при схватывании бетонной смеси, т.е. когда палец не вдавливается в бетон, а оставляет легкий след. Тогда же можно формировать углы или откосы.

3.2.9 Уход за свежеуложенными бетонными смесями МБР

После укладки смесей МБР необходимо обеспечить влажностный уход за ремонтным составом.

Уход может осуществляться несколькими способами:

- укладка влажной мешковины на отремонтированный участок;

- периодическое увлажнение поверхности водой;

- обработка поверхности пленкообразующими составами, снижающими испарение воды из ремонтного слоя

Уход должен осуществляться непосредственно после укладки ремонтного состава и продолжаться:

- 24 часа при температуре окружающей среды до +20°С и высокой влажности;

- 48 часов при температуре окружающей среды более +20°С, низкой влажности и наличии ветра.

Отсутствие мер по влажностному режиму может привести к образованию микротрещин на поверхности бетона особенно в жаркую и сухую погоду.

3.2.10 Производство работ в зимнее время

При производстве работ в зимнее время необходимо выполнить следующие мероприятия:

- прогреть бетон ремонтируемой поверхности до температуры не ниже +5°С;

- хранить сухую смесь в теплом помещении (выше +10°С);

- подогреть воду затворения до +30...35°С;

- работы по приготовлению и укладке ремонтной смеси МБР проводить в «тепляке» при температуре не ниже + 10°С;

- обеспечить уложенному бетону тепловлажностный режим, исключив потерю тепла и влаги с помощью пленки и дорнита;

- обеспечить лабораторный контроль набора прочности МБР.

3.3 Организация труда

3.3.1 Численно-квалифицированный состав рабочих

Ремонтные работы выполняются рабочими в соответствии с видами работ. Количество рабочих набирается исходя из объемов выполненных работ.

Закончив все работы, рабочие должны привести в порядок инструмент и инвентарь, промыть его.

При выполнении ремонтных работ с лесов, люлек, вышек на их установку и перестановку должен быть разработан проект производства работ.

Таблица 3

Операционная карта выполнения ремонтных работ

| № п/п | Наименование oпeрации | Средства технологического обеспечения, машины, оборудование | Исполнители | Описание операции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка ремонтируемой поверхности, , очистка бетонной поверхности, очистка арматуры, обеспыливание, смачивание водой | Перфоратор (отбойный молоток), компрессор, металлическая щетка, маховая кисть, электрокраскопульт, | Машинист компрессора 4 разряда – 1 чел.; бетонщик 4 разряда – 1 чел.; бетонщик 3 разряда – 1.чел.. | Очистка поверхности механическим способом, обеспыливание поверхности сжатым воздухом, смачивание водой поверхности до полного насыщении |
| 2 | Приготовление бетонной смеси МБР вручную | Ёмкость для приготовления, миксер (дрели) с насадкой | Бетонщик 4 разряда – 1 чел.; бетонщик 3 разряда – 1.чел.. | Приготовление бетонной смеси путем смешивания с водой сухой смеси с помощью миксера (дрели) с насадкой насадкой |
| 3 | Приготовление бетонной смеси МБР механизированным способом | Растворомешалка или штукатурная станция | Машинист штукатурной станции 4 разряда – 1 чел.; бетонщик 4 разряда – 1 чел.; бетонщик 3 разряда – 1.чел.. | Приготовление состава в растворомешалках принудительного действия: во включенную растворомешалку заливают воду, всыпают сухую смесь и перемешивают |
| 4 | Нанесение бетонной смеси МБР вручную | Кельма, тёрка, шпатель, строительный ковш | Бетонщик 4 разряда – 1 чел.; бетонщик 3 разряда – 1.чел.. | Нанесение состава МБР на подготовленную поверхность вручную с помощью кельмы, терки из не5ржавеющей стали |
| 5 | Нанесение бетонной смеси МБР механизированным способом | Штукатурная станция | Машинист штукатурной станции 4 разряда – 1 чел.; бетонщик 4 разряда – 1 чел.; бетонщик 3 разряда – 1.чел.. | Нанесение состава МБР на подготовленную поверхность механизированным способом: смесь подается на ремонтируемую поверхность через сопло по шлангу насосом из бункера штукатурной станции |
| 6 | Заглаживание поверхности, формование углов, откосов | Металлическая гладилка, шпатель, тёрка | Бетонщик 4 разряда – 1 чел.; бетонщик 3 разряда – 1.чел.. | С помощью гладилки заглаживают и получают гладкую поверхность, с помощью тёрки производят чистовое выравнивание поверхности |
| 7 | Уход за ремонтируемой поверхностью | Электрокраскопульт | Бетонщик 4 разряда – 1 чел. | Распылением наносится водоудерживающий плёнкообразующий состав или производится увлажнение. |

4 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

4.1 Ведомость расход в основных материалов, используемых при производстве работ приведена в таблице 4. Расход рассчитан на ремонт 1 м2  бетона при толщине нанесенного ремонтного слоя 10 мм.

Таблица 4

Расход материалов для ремонта  1 м2 бетона

| № п/п | Наименование материала | Единица измерения | Расход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтная смесь МБР 300 МБР 400 МБР 500 | кг кг кг | 20 20 20 |
| 2 | Вода для приготовления бетонной смеси МБР 300 МБР 400 МБР 500 | л л л | 4,4 4,0 3,8 |
| 3 | Вода для смачивания бетонной поверхности | л | 15 |
| 4 | Водоудерживающий плёнкообразующий состав на парафиновой основе | кг | 250 |

4.2  Перечень оборудования, основных механизмов, инструментов и приспособлений

Перечень оборудования, инструментов и приспособлений для выполнения ремонтных работ с применением составов МБР бригадой с расчетным составом в 4 человека приведен в таблице 5.

Таблица 5

Перечень необходимого оборудования и инструмента для производства ремонтных работ

| № п/п | Наименование | Марка | Количество | Выполняемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штукатурная станция | СО-49, СО-50, ШС-4, УШМ-150 и др.в зависимости от производительности | 1 | Приготовление, подача и нанесение бетонной смеси |
| 2 | Компрессор | К-2, К-3, ЗИФ и др.в зависимости от производительности | 1 | Подача сжатого воздуха к пневмоинструменту, обеспыливание. |
| 3 | Водоструйная установка высокого давления | Karcher и др.в зависимости от производительности | 1 | Для очистки и смачивания поверхности |
| 4 | Миксер с насадкой | Bosch и др.в зависимости от производительности | 1 | Приготовление бетонной смеси |
| 5 | Отбойный молоток, перфоратор с различными насадками | ПП-63В2, Makita и др.в зависимости от производительности | 2 | Подготовка поверхности бетона |
| 6 | Пескоструйная установка | ПА-40, ПА-80, DSG-75SP и др.в зависимости от производительности | 1 | Подготовка поверхности бетона, очистка арматуры |
| 7 | Затирочная машина | СО-86/112 и другие | 2 | Затирка поверхности |
| 8 | Краскопульт | СО-71, СО-72, КП – 96100 и др.в зависимости от производительности | 2 | Нанесение водоудерживающего плёнкообразующего состава, смачивание поверхности свежеуложенного бетона |
| 9 | Кисть разная | ГОСТ 10597-87 | 2 | Смачивание поверхности вручную |
| 10 | Молоток-кирка | ГОСТ 11042-86 | 1 | Подготовка поверхности |
| 11 | Зубило слесарное | ГОСТ 7211-86 | 2 | Срубка бетона |
| 12 | Кувалда разная | ГОСТ 11401-75 | 2 | Срубка бетона |
| 13 | Плоскогубцы | ГОСТ 17439-79 | 1 | Обрезка арматуры |
| 14 | Кусачки | ГОСТ 28037-89 | 1 | Резка арматуры |
| 15 | Ножницы ручные | ГОСТ 7210-75 | 1 | Резка арматуры |
| 16 | Щетка стальная | ГОСТ 10597-87 | 5 | Очистка поверхности и арматуры |
| 17 | Рейка-правило разная | ГОСТ 25782-90 | 4 | Выравниние поверхности |
| 18 | Уровень разный | ГОСТ 9416-83 | 2 | Провешивание и контроль горизонтальны и вертикальных поверхностей |
| 19 | Тёрка,полутёрок разные | ГОСТ 25782-90 | 4 | Заглаживание поверхности |
| 20 | Рулетка стальная разная | ГОСТ 7502-89 | 2 | Измерение линейных велечин |
| 21 | Лопата подборочная | ГОСТ 19596-87 | 4 | Уборка мусора |
| 22 | Ведро разное | Покупное | 4 | Подноска воды, смесей |
| 23 | Ящик для инструментов разный | Покупной | 4 | Хранение инструмента |
| 24 | Бак разный | Покупной | 4 | Приготовление смесей, хранение воды |
| 25 | Люлька строительные | ЛЭ-100-300 и другие | 1 | Работы на высоте |
| 26 | Леса строительные стоечные“Форкон”, “ | «Строймаш”, ”Стройтехпрогресс” и др | Комплект | Работы на высоте более 4 м |
| 27 | Столик-стремянка | Покупной | 2 | Работы на высоте до 4 м |
| 28 | Универсальные сборно-разборные передвижные подмости | ГОСТ 28012-89 | 2 | Работы на высоте до 4 м |
| 29 | Респиратор | ГОСТ 12.4.041-7 | 4 | Защита органов дыхания |
| 30 | Рукавицы разные | ГОСТ 20010-93 | 4 пары | Защита рук |
| 31 | Очки защитные | ГОСТ 12.4.013-85 | 4 | Защита глаз |
| 32 | Спецодежда | ГОСТ 12.4.016-83 | 4 | Защита тела |
| 33 | Каска строительная | ГОСТ 12.4.087-84 | 4 | Защита головы |
| 34 | Пояс предохранительный | ГОСТ 12.4.089-86 | 2 | Обеспечение безопасности на высоте |

5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 7

Затраты рабочего времени на ремонт 1 м2 ремонтируемой поверхности

| № п/п | Наименование oпeрации | Трудозатраты рабочих на 1 м2, мин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Машинист компрессорной установки | Машинист штукатурной станции | Бетонщик 1 | Бетонщик 2 |
| 1 | Подготовка ремонтируемой поверхности, , очистка бетонной поверхности, очистка арматуры, обеспыливание, смачивание водой | 4 |  | 4 | 4 |
| 2 | Приготовление бетонной смеси МБР вручную |  |  | 5 | 8 |
| 3 | Приготовление бетонной смеси МБР механизированным способом |  | 1 |  | 1 |
| 4 | Нанесение бетонной смеси МБР вручную |  |  | 8 | 8 |
| 5 | Нанесение бетонной смеси МБР механизированным способом |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 6 | Заглаживание поверхности, формование углов, откосов |  |  | 6 | 7 |
| 7 | Заглаживание поверхности, механизированным способом |  |  | 1 | 1 |
| 7 | Уход за ремонтируемой поверхностью |  |  |  | 5 |
| Продолжительность процесса вручную, мин |  |  |  |  | 32 |
| Продолжительность процесса механизированным способом, мин |  |  |  |  | 13,7 |
| Трудозатраты вручную, чел.*мин |  |  |  |  | 59 |
| Трудозатраты при механизированном способе, чел.*мин |  |  |  |  | 23,1 |

Примечание. Данные о трудозатратах носят ориентировочный характер и при привязке к конкретному объекту подлежат уточнению с учетом местных и отраслевых особенностей.

6 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕРЕМОНТНЫХ РАБОТ

6.1 Методы контроля принимаются в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85.

При производстве ремонтных работ осуществляется следующий контроль:

- контроль качества поступаемых материалов;

- контроль качества подготовки бетонной поверхности;

- контроль качества готовых составов МБР;

- контроль качества нанесения ремонтных составов МБР.

6.2 Изделия и материалы, применяемые для выполнения ремонтных работ, должны соответствовать требованиям, установленным в проектной документации, предъявляемым СТБ 1035-96 и техническими условиями.

6.3 На стадии обследования и разработки технических решений оцениваются прочностные характеристики бетона в местах повреждений и на прилегающих площадях, содержание хлоридов, наличие капиллярной влаги и морозостойкость:

6.4 При подготовке бетонных поверхностей следует контролировать:

- постоянно: соблюдение глубины нарезки бетона по контуру мест повреждений, последовательность и правильность выполнения технологических операций по удалению разрушенного бетона, степень очистки подготовленных поверхностей от пыли перед укладкой ремонтного состава и чистоту поверхности арматурных стержней;

- при необходимости - прочность бетона ремонтируемой поверхности

Результаты текущего контроля качества подготовки бетонных поверхностей должны отражаться в журналах производства работ и актах приемки скрытых работ.

6.5 При приготовлении бетонной смеси контролируется однородность смеси, водотвердое отношение и осадка конуса.

Строительная лаборатория, при необходимости, изготавливает из рабочего состава контрольные образцы, по которым определяется прочность на сжатие и растяжение при изгибе.

6.6 В процессе нанесения ремонтных составов необходимо систематически осуществлять контроль толщины слоев.

6.7 По завершению ремонтных работ проверяется качество ремонта:

поверхности должны быть ровными, гладкими без раковин, трещин, вздутий и каверн, с четко отделанными гранями углов, пересекающихся плоскостей. Ремонтные составы должны быть прочно соединены с поверхностью и, не отслаиваться от нее.

Прочность бетона на отремонтированном участке определяется неразрушающим методом по ГОСТ 22690-88.

6.8 Приемка отремонтированной поверхности (конструкции) завершается подписанием акта сдачи-приемки представителями производителя работ и заказчика. На особо ответственных объектах к подписанию акта могут также привлекаться представители проектной организации и органа государственного контроля.

6.7 Контроль качества при производстве ремонтных работ описан в таблице 7.

Таблица 7

Схема контроля производства ремонтных работ с помощью МБР

| Контролируемый параметр |  |  | Объём контроля | Периодичность контроля | Метод контроля | Средства измерения | Исполнитель | Оформление результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Номинальное значение | Предельное отклонение |  |  |  |  |  |  |
| Входной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приёмка мешков с сухой смесью наличие паспорта, инструкций по приготовлению | - | Не допускается | Каждая партия | Выборочно | Визуально в соответсвии с ТУ 5745-008-16767071-2006 | - | Мастер, прораб | Журнал приёмочного контроля |
| Внешний вид: наличие разрывов, промочек |  | Не допускается | Каждая партия | Выборочно | Визуально в соответсвии с ТУ 5745-008-16767071-2006 | - | Мастер, прораб | Журнал приёмочного контроля |
| Проверка срока годности |  | Не допускается | Каждая партия | Выборочно | Визуально в соответсвии с ТУ 5745-008-16767071-2006 | - | Мастер, прораб | Журнал приёмочного контроля |
| Подготовка поверхности ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень очистки поверхности под ремонтные работы: наличие грязи, пыли, масла, краски, мест повреждений |  | Не допускается | Вся поверхность | Сплошной | Визуальный | - | Мастер, прораб | Журнал приёмки скрытых работ и акт |
| Высота выступов и глубина впадин после насечки поверхности, мм | не более 5 | не допускается | Вся поверхность | Сплошной | Визуальный | Линейка металлическая измерительная | Мастер, прораб | Журнал приёмки скрытых работ и акт |
| Вертикальные срезы кромок выемки или трещин глубиной, мм | не более 10 | Не допускается | Вся поверхность | Сплошной | Визуальный | Линейка металлическая измерительная | Мастер, прораб | Журнал приёмки скрытых работ и акт |
| Увлажнение поверхности до насыщения | - | Не допускается светлых пятен | Вся поверхность | Сплошной | Визуальный |  | Мастер, прораб | Журнал приёмки скрытых работ и акт |
| Нанесение бетонной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приготовление бетонной смеси: дозировка, время перемешивания, мин | 8 | 15 | Замес | Не реже одно раза в смену | Измеритель-ный в соответсвии с ТУ 5745-008-16767071-2006 | Секундомер, мерные ёмкости | Мастер, прораб | Журнал производства работ |
| Однородность/ наличие комочков |  | Не допускается | Замес | Не реже одно раза в смену | Визуально в соответсвии с ТУ 5745-008-16767071-2006 | Секундомер, мерные ёмкости | Мастер, прораб | Журнал производства работ |
| Нанесение бетонной смеси толщина слоя, мм | 40 | Не допускается | Вся поверхность | Не реже одно раза в смену | Измерительный в соответствии с ТУ 5745-008-16767071-2006 | Линейка металлическая измерительная | Мастер, прораб | Журнал производства работ |
| Влажностный уход при T ≤ 200С , час T > 200С , час | 24 48 | Не менее | Вся поверхность | Сплошной | Измерительный в соответствии с ТУ 5745-008-16767071-2006 | Секундомер | Мастер, прораб | Журнал производства работ |
| Приёмочный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочность сцепление МБР с ремонтируемой поверхностью, МПа | 1,5 | Не менее | Выборочно | По требованию заказчика | Измерительный в соответствии с ТУ 5745-008-16767071-2006 | Адгезиометр | Строительная лаборатория | Заключение о результатах испытаний |
| Прочность при сжатии бетонной смеси МБР 300 МБР 400 МБР 500 МПа | 30,0 40,0 50,0 | При коэффициенте вариации 0,135 | Выборочно | По требованию заказчика | Измерительный в соответствии с ТУ 5745-008-16767071-2006 | По ГОСТ 18105-88, ГОСТ 10180-90 | Строительная лаборатория | Заключение о результатах испытаний |
| Качество отремонтированной поверхности Внешний вид | Наличие трещин, раковин, загрязнений | Не допускается | Вся поверхность | Сплошной | Визуальный |  | Мастер, прораб, приёмочная комиссия | Акт приёмки работ |
| Прочность неразрушаемыми методами контроля |  | Не менее установленных значений | Выборочно | По требованию заказчика | Измерительный | По ГОСТ 22690-80 | Строительная лаборатория | Заключение о результатах испытаний |
| Отклонение поверхности стен (потолков) от вертикали (горизонтали) | 1 мм на 1 м высоты (длины) | Допускаются отдельные неровности не более 10 мм при приложении 2 м рейки | Вся поверхность | Сплошной | Измерительный | Рейка контрольная, строительная 2 м, линейка металлическая, измерительная | Мастер, прораб | Журнал производства работ |
| Приёмка отремонтированной поверхности |  |  | Вся поверхность | Сплошной | Технический осмотр |  | Мастер, прораб, технический надзор | Акт освидетельствования скрытых работ, акт приемки работ |

7 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 При производстве ремонтных работ следует руководствоваться указаниями 
СНиП III-4-80*.

К выполнению работ допускаются лица не моложе 18 лет:

- прошедшие специальное обучение;

- прошедшие медицинское обследование и допущенные по состоянию здоровья к работе;

- прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда;

- имеющие 1 квалификационную группу по электробезопасности при работе с электроинструментом.

При работе в условиях повышенной опасности  (на высоте, в действующих цехах и др.) рабочие и инженерно-технический персонал должны пройти специальный инструктаж и получить разрешение на выполнение таких работ.

Рабочие при производстве работ должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Перед допуском к работе рабочий должен получить указания от мастера (прораба) или бригадира о порядке производства работ и безопасных приемах их выполнения, надеть спецодежду и защитные средства, проверить наличие и исправность инструмента и приспособлений.

При работе с механизированным инструментом, машинами и механизмами необходимо соблюдать правила их эксплуатации.

Материалы разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности.

Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы поставляют на строительные  объекты в таре или упаковке с яркой предупреждающей надписью «Огнеопасно» и «Взрывоопасно», Разгружают такие материалы не ближе 50м от источников огня в месте, согласованном с представителями службы техники безопасности.

Помещения для хранения легковоспламеняющихся материалов и прилегающую к ним территорию снабжают средствами тушения огня (песком, лопатами, огнетушителями и др.). Оставлять на строительной площадке бочки или тару из-под легковоспламеняющихся материалов категорически запрещается.

Курить разрешается только в специально отведенных местах. Все рабочие, занятые на строительной площадке, должны знать правила пожарной безопасности. Для этого проводится первичный и повторный инструктаж по пожарной безопасности, а, кроме того, со всеми рабочими в обязательном порядке проводятся занятия по пожарно-техническому минимуму.

По окончанию работ необходимо отключить от сети используемое оборудование, ручной инструмент очистить органическими растворителями  (ксилолом, сольвентом, ацетоном, этилацетатами) или специальными смывками, приспособления привести в порядок.

Величину опасной зоны от мест производства работ следует принимать СНиП 12-03-99. Опасную зону здания необходимо ограждать защитным ограждением высотой 0,8м с обозначенными знаками безопасности и надписями установленной формы.

Входы в здание должны быть защищены сверху сплошным настилом шириной не менее ширины входа с вылетом на расстояние не менее 2м от стены здания. Угол, образуемый между навесом и выше расположенной стеной над входом должен быть в пределах 70-75°.

До начала работ необходимо ознакомить рабочих-отделочников с проектом производства работ  (на установку лесов или установку и перестановку люлек, вышек) и правилами техники безопасности.

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды, помещение или место для приготовления составов в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 
ОСТ12.1.046-85.

Складирование сухих смесей производится в закрытых складах, расположенных на стройплощадке или внутри отделываемого здания.

Оборудование для отделочных работ и временные склады необходимо располагать вне опасной зоны здания.

При производстве работ по приготовлению смеси следует руководствоваться указаниями технологической карты.

Все работающие перед началом производства работ должны быть ознакомлены с безопасными приемами производства работ, пройти соответствующий инструктаж.

Помещения, в которых приготавливают ремонтные составы, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с устройством местных отсосов пыли.

К управлению установкой для приготовления и нанесения ремонтных составов допускается обученный машинист, имеющий удостоверение на право управления данной группой строительных машин. Машинисту необходимо знать: устройство машины, правила и инструкцию по ее эксплуатации и техническому обслуживанию, способы производства работ, технические требования к качеству ремонтных работ, виды и свойства составов МБР, применяемых при производстве работ.

Перед началом работы производится осмотр установки, при котором проверяется: соответствие напряжения сети и электродвигателя, отсутствие посторонних предметов на узлах установки и в засыпаемых в смеситель сухих смесях, состояние болтовых соединений, величину зазоров между лопастями и корпусом, исправность пускового устройства и заземления, отсутствие повреждения изоляции электропроводки.

Во время нанесения составов механизированным способом категорически запрещается сгибать или переламывать шланги. При закупорке шланга или форсунки пистолета образовавшуюся пробку устраняют продуванием (форсунку предварительно снимают).

Рабочие, наносящие составы, должны работать в защитных очках. В случае попадания раствора в глаза следует их обильно промыть чистой водой и обратиться к врачу.

При подключении к электросети, установку необходимо заземлить отдельно. Лица, обслуживающие установку, должны быть обучены приемам освобождения пострадавшего от электрического тока и правилам оказания первой помощи.

Применяемые при работе установки, приспособления и инструменты должны быть испытаны в соответствии с нормами и сроками, предусмотренными правилами Госпроматомнадзора РБ и Госэнергонадзора РБ.

Запрещается:

- работать при неисправном оборудовании;

- допускать к работам посторонних;

- отсоединять воздушные, растворные и водяные шланги и рукава под давлением;

- производить разборку, ремонт, регулировку, смазку и крепление узлов и деталей во время работы установки;

- оператору машины открывать шкаф и самому производить ремонт оборудования;

- перемещать работающую установку;

- оставлять без надзора установку, подключенную к сети;

- работать на установке без заземления.

Применение ремонтных составов следует осуществлять в соответствии с

требованиями ГОСТ 12.3.002-75*, погрузочно-разгрузочные работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76*.

При применении ремонтных составов следует применять индивидуальные средства защиты по ГОСТ 12.4.028-82, ГОСТ 12.4.041-89, ГОСТ 12.4.087-84, ГОСТ 12.4.103-85Е, ГОСТ 12.4.103-83.

При применении и хранении сухих смесей следует руководствоваться требованиями ППБ РБ 1.01-94 и ППБ-2.09-2002.

7.2 Охрана окружающей среды

В процессе выполнения ремонтных работ не должен наноситься ущерб окружающей среде.

Категорически запрещается слив ГСМ в грунт на территории строительной площадки или вне ее при работе строительных машин и механизмов или их заправке. В случае утечки горюче-смазочных материалов, это место должно быть локализовано путем засыпки песком. Затем грунт, пропитанный ГСМ, должен быть собран и удален в специально отведенные места, где производится его переработка.

Строительный мусор удаляется с помощью желобов или контейнеров непосредственно в автотранспорт.

Не допускается захоронение ненужных строительных материалов в грунт или сжигание на стройплощадке. Все они должны вывозиться в отведенные места для утилизации.

Приложение А

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТОЯНИЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И АРМАТУРНОЙ СТАЛИ

1-степень - загрязнения на поверхности бетона (следы масел, жиров, моха или водорослей), усадочные трещины и раковины, незначительная карбонизация без визуально наблюдаемых отдельных высолов, но при этом обеспечена высокая прочность бетона;

2-я степень - обветшалая, шелушащаяся или раскрошившаяся поверхность с усадочными трещинами и небольшими сколами бетона, прочность бетона на 10-15% ниже проектной марки, малая степень карбонизации, выражающаяся в наличии на поверхности визуально наблюдаемых отдельных высолов;

3-я степень - ржавчина и трещины неактивные до 0,2мм на бетонной поверхности, отдельные сколы, прочность бетона на 15-20 % ниже проектной, сильная карбонизация, выражающаяся в наличии на поверхности бетона визуально наблюдаемых сплошных высолов;

4-я степень - активные и неактивные трещины размером более 0,2 мм, многочисленные сколы бетона, оголение арматуры, прочность бетона более чем на 20% ниже проектной, сильная карбонизация, выражающаяся в наличии на поверхности бетона продуктов его разрушения в виде сталактитов;

5-я степень - рыхлый бетон с оголенным и не прочно закрепленным крупным заполнителем открытая арматура, глубокие сколы, при простукивании молотком  «глухой» звук, указывающий на наличие пустоты, полная потеря бетоном прочности в отдельных местах.

На арматурной стали железобетонных конструкций, различают три вида коррозии:

- равномерную сплошную в сплавах, не образующих защитных окисных пленок или образующих рыхлые пленки;

- неравномерную сплошную в многофазных сплавах;

- локальную в виде пятен, точек, язв в виде вспучивания и расслоения металла, межкристаллитную и избирательную.

Равномерная коррозия по всей поверхности обычно является следствием карбонизации, точечная коррозия – воздействия хлоридов.

СНиП 3.01.01-85

СНиП  3.04.01-87

СНиП 12-03-99

CНиП  III – 4 – 80*

СТБ 1035-96

ГОСТ 12.1.046 – 85

ГОСТ 12.3.002 – 75*

ГОСТ 12.3.005 -75*

ГОСТ 12.3.009 – 83*

ГОСТ 12.4.028 – 82*

ГОСТ 12.4.041 – 89

ГОСТ 12.4.103 – 83Е

ГОСТ 12.4.013 – 85Е

ГОСТ 12.4.087-84

ГОСТ 162-90

ГОСТ 427-75

ГОСТ 2226-88

ГОСТ 9078-84

ГОСТ 10180-90

ГОСТ 10181.1-81

ГОСТ 10354-82

ГОСТ 14192 – 96

ГОСТ 18105-88

ГОСТ 19433-88

ГОСТ 22690-88

ГОСТ 25951-83

ППБ 2.09 – 2002

РДС 1.03.02 -2003

Ссылочные документы

Организация строительного производства

Изоляционные и отделочные покрытия

Безопасность труда в строительстве

Техника безопасности в строительстве

Смеси бетонные. ТУ

ССБТ Строительство. Нормы освещения

строительных площадок

Процессы производственные

Работы окрасочные.

Работы погрузочно-разгрузочные.

Общие требования безопасности

Респираторы ШБ – 1 “Лепесток”

Респираторы фильтрующие

ССБТ Одежда специальная защитная, средства

индивидуальной защиты ног и рук

Очки защитные

Каски строительные

Штангенглубинометры. ТУ

Линейка металлическая измерительная

Поставка в ламинированных бумажных мешках

Поддоны плоские. ТУ

Методы определения прочности по контрольным

образцам

Смеси бетонные. Методы испытания

Пленка полиэтиленовая ТУ

Транспортная маркировка грузов

Правила испытания бетона на прочность

Грузы опасные. Классификация

Определение прочности механическими

методами неразрушения

Термоусадочная пленка

Правила пожарной безопасности при производстве

строительно–монтажных работ

Технологическая документация при производстве

с.м.р.  Состав, порядок разработки, согласования и

утверждения технологических карт.